Triethoxysilyl Substituted Aminoethanethiol Ligands for Zinc and Cadmium Complexes and Aminoethanethiol-modified Silica Gel. Evaluation of the Corresponding Supported Molecular Trap for Metallic Pollutant Uptake (Cd2+, Hg2+ and Pb2+).

#### C. Bresson, M.-J. Menu*, M. Dartiguenave and Y. Dartiguenave

#### Supplementary material

Figure and table captions

Figure 1 : 	Mass spectra (ESI) of {Cd[(EtO)3Si(CH2)3NH2(CH2)2S]Cl2}2, 2a

a) c = 0.015 g.L-1		 b) c = 0.030 g.L-1 	c) c = 0.150 g.L-1

Table 1 : 	Evolution of the ratio It/Id of tetramer and dimer relatives intensities with the sample concentration

Figure 1 : Mass spectra (ESI) of {Cd[(EtO)3Si(CH2)3NH2(CH2)2S]Cl2}2, 2a

a) c = 0.015 g/L ; b) c = 0.03 g/L ; c) c = 0.15 g/L

Dimer

Dimer

Dimer

Tetramer

Tetramer

Tetramer

a)

b)

c)

Trimer

Trimer

Trimer

#### Table 1 : Evolution of the ratio It/Id of tetramer and dimer relatives intensities with the sample concentration

| Concentration (g.L-1) | It/Id |
| --- | --- |
| 0.015 | 0.36 |
| 0.030 | 0.37 |
| 0.300 | 0.54 |
| 1.500 | 0.61 |