# Supplementary material :
crystallographic data

# Jean LE BIDEAU

Laboratoire de Chimie Moléculaire et Organisation du Solide UMR CNRS 5637

Université des Sciences et Techniques du Languedoc - cc 007

## Place Eugène Bataillon F-34095 MONTPELLIER cedex 5

E-mail : lebideau@crit1.univ-montp2.fr

Novel aluminium phenyl, benzyl, and bromobenzylphosphonates: structural characterisation and hydration-dehydration reaction.

G. Chaplais, J. Le Bideau*, D. Leclercq, H. Mutin and A. Vioux

Laboratoire de Chimie Moléculaire et Organisation du Solide UMR CNRS 5637

Université Montpellier II - cc 007

## Place Eugène Bataillon F-34095 MONTPELLIER cedex 5

E-mail: lebideau@crit1.univ-montp2.fr

Al(OH)(O3PCH2C6H4Br).H2O            /            Final Rietveld X-ray pattern

Al(OH)(O3PCH2C6H4Br).H2O            /            Bonds lenghts, angles, and standard deviations

CELL PARAMETERS

A = 16.4972 + OR -  .0002           ALPHA =  90.000 + OR -   .000

B =  7.0673 + OR -  .0001           BETA  = 113.477 + OR -   .001

C =  9.4950 + OR -  .0002           GAMMA =  90.000 + OR -   .000

COS ALPHA =  .00000                 SIN ALPHA = 1.00000

COS BETA  = -.39838                 SIN BETA  =  .91722

COS GAMMA =  .00000                 SIN GAMMA = 1.00000

CELL VOLUME= 1015.386000

RECIPROCAL LATTICE PARAMETERS

A* = .06608714                      ALPHA* =  90.000

B* = .14149660                      BETA*  =  66.523

C* = .11482390                      GAMMA* =  90.000

COS ALPHA* =  .00000                SIN ALPHA* = 1.00000

COS BETA*  =  .39838                SIN BETA*  =  .91722

COS GAMMA* =  .00000                SIN GAMMA* = 1.00000

SYMETRY INFORMATIONS

CENTROSYMETRIC

NUMBER OF SYMETRY CARDS:   2

X,Y,Z

-X,1/2+Y,1/2-Z

NUMBER OF ATOMS IN ASYMETRIC UNIT:  15

MAXIMUM DISTANCE TO CALCULATE:  2.10

DXMAX =  2.29   DYMAX =  2.10   DZMAX =  2.29

ATOMIC POSITIONS 				STANDARDS DEVIATIONS

ATOM       X         Y         Z

Br       .447850  -.355480   .821650		.00013000 .00035000 .00020000

P        .117320   .366810   .541190		.00027000 .00080000 .00047000

Al       .004660   .122170   .246100		.00034000 .00146000 .00060000

O1       .102160   .358700   .689740		.00043000 .00192000 .00087000

O2      -.096560   .103390   .321810		.00047000 .00158000 .00088000

O3       .076590   .547280   .452930		.00056000 .00124000 .00109000

O4       .079740   .185330   .452320		.00056000 .00134000 .00104000

O5      -.038030   .373120   .189200		.00042000 .00171000 .00078000

C1       .371010  -.123370   .755220		.00076000 .00220000 .00158000

C2       .235520   .378920   .578220		.00079000 .00237000 .00130000

C3       .274200   .192370   .640240		.00085000 .00201000 .00165000

C4       .331570   .179290   .795650		.00091000 .00190000 .00155000

C5       .319880  -.137710   .593770		.00085000 .00236000 .00147000

C6       .385010   .016600   .864830		.00081000 .00193000 .00154000

C7       .265280   .036080   .537260		.00084000 .00189000 .00149000

*************

* DISTANCES *

*************

ATOM1 TO ATOM2      X,Y,Z OF ATOM1            X,Y,Z OF ATOM2            DISTANCE  S.D.

C1      Br     .3710   .8766   .7552     .4478   .6445   .8217          2.015  .015

ATOM1 TO ATOM2      X,Y,Z OF ATOM1            X,Y,Z OF ATOM2            DISTANCE  S.D.

O1      P      .1022   .3587   .6897     .1173   .3668   .5412          1.529  .009

O3      P      .0766   .5473   .4529     .1173   .3668   .5412          1.527  .010

O4      P      .0797   .1853   .4523     .1173   .3668   .5412          1.525  .011

C2      P      .2355   .3789   .5782     .1173   .3668   .5412          1.840  .013

ATOM1 TO ATOM2      X,Y,Z OF ATOM1            X,Y,Z OF ATOM2            DISTANCE  S.D.

O1      Al     .1022   .1413   .1897     .0047   .1222   .2461          1.891  .009

O2      Al    -.0966   .1034   .3218     .0047   .1222   .2461          2.069  .009

O3      Al    -.0766   .0473   .0471     .0047   .1222   .2461          1.905  .011

O4      Al     .0797   .1853   .4523     .0047   .1222   .2461          1.907  .011

O5      Al    -.0380   .3731   .1892     .0047   .1222   .2461          1.905  .015

O5      Al     .0380  -.1269   .3108     .0047   .1222   .2461          1.873  .015

ATOM1 TO ATOM2      X,Y,Z OF ATOM1            X,Y,Z OF ATOM2            DISTANCE  S.D.

P       O1     .1173   .3668   .5412     .1022   .3587   .6897          1.529  .009

Al      O1     .0047   .3778   .7461     .1022   .3587   .6897          1.891  .009

ATOM1 TO ATOM2      X,Y,Z OF ATOM1            X,Y,Z OF ATOM2            DISTANCE  S.D.

Al      O2    1.0047   .1222   .2461     .9034   .1034   .3218          2.069  .009

ATOM1 TO ATOM2      X,Y,Z OF ATOM1            X,Y,Z OF ATOM2            DISTANCE  S.D.

P       O3     .1173   .3668   .5412     .0766   .5473   .4529          1.527  .010

Al      O3    -.0047   .6222   .2539     .0766   .5473   .4529          1.905  .011

ATOM1 TO ATOM2      X,Y,Z OF ATOM1            X,Y,Z OF ATOM2            DISTANCE  S.D.

P       O4     .1173   .3668   .5412     .0797   .1853   .4523          1.525  .011

Al      O4     .0047   .1222   .2461     .0797   .1853   .4523          1.907  .011

ATOM1 TO ATOM2      X,Y,Z OF ATOM1            X,Y,Z OF ATOM2            DISTANCE  S.D.

Al      O5    1.0047   .1222   .2461     .9620   .3731   .1892          1.905  .015

Al      O5     .9953   .6222   .2539     .9620   .3731   .1892          1.873  .015

ATOM1 TO ATOM2      X,Y,Z OF ATOM1            X,Y,Z OF ATOM2            DISTANCE  S.D.

Br      C1     .4478   .6445   .8217     .3710   .8766   .7552          2.015  .015

C5      C1     .3199   .8623   .5938     .3710   .8766   .7552          1.429  .019

C6      C1     .3850  1.0166   .8648     .3710   .8766   .7552          1.387  .020

ATOM1 TO ATOM2      X,Y,Z OF ATOM1            X,Y,Z OF ATOM2            DISTANCE  S.D.

P       C2     .1173   .3668   .5412     .2355   .3789   .5782          1.840  .013

C3      C2     .2742   .1924   .6402     .2355   .3789   .5782          1.481  .021

ATOM1 TO ATOM2      X,Y,Z OF ATOM1            X,Y,Z OF ATOM2            DISTANCE  S.D.

C2      C3     .2355   .3789   .5782     .2742   .1924   .6402          1.481  .021

C4      C3     .3316   .1793   .7957     .2742   .1924   .6402          1.403  .020

C7      C3     .2653   .0361   .5373     .2742   .1924   .6402          1.443  .019

ATOM1 TO ATOM2      X,Y,Z OF ATOM1            X,Y,Z OF ATOM2            DISTANCE  S.D.

C3      C4     .2742   .1924   .6402     .3316   .1793   .7957          1.403  .020

C6      C4     .3850   .0166   .8648     .3316   .1793   .7957          1.439  .019

ATOM1 TO ATOM2      X,Y,Z OF ATOM1            X,Y,Z OF ATOM2            DISTANCE  S.D.

C1      C5     .3710   .8766   .7552     .3199   .8623   .5938          1.429  .019

C7      C5     .2653  1.0361   .5373     .3199   .8623   .5938          1.491  .020

ATOM1 TO ATOM2      X,Y,Z OF ATOM1            X,Y,Z OF ATOM2            DISTANCE  S.D.

C1      C6     .3710  -.1234   .7552     .3850   .0166   .8648          1.387  .020

C4      C6     .3316   .1793   .7957     .3850   .0166   .8648          1.439  .019

ATOM1 TO ATOM2      X,Y,Z OF ATOM1            X,Y,Z OF ATOM2            DISTANCE  S.D.

C3      C7     .2742   .1924   .6402     .2653   .0361   .5373          1.443  .019

C5      C7     .3199  -.1377   .5938     .2653   .0361   .5373          1.491  .020

**********

* ANGLES *

**********

ATOM1  ATOM2  ATOM3   ANGLE    S.D.     DIST12  DIST23  DIST13      XYZ OF ATOM1       XYZ OF ATOM2       XYZ OF ATOM3

O1     P      O3    109.86   .65     1.529   1.527   2.501     .102  .359  .690   .117  .367  .541   .077  .547  .453

O1     P      O4    107.41   .65     1.529   1.525   2.461     .102  .359  .690   .117  .367  .541   .080  .185  .452

O1     P      C2    112.08   .49     1.529   1.840   2.800     .102  .359  .690   .117  .367  .541   .236  .379  .578

O3     P      O4    113.95   .55     1.527   1.525   2.559     .077  .547  .453   .117  .367  .541   .080  .185  .452

O3     P      C2    105.49   .64     1.527   1.840   2.687     .077  .547  .453   .117  .367  .541   .236  .379  .578

O4     P      C2    108.13   .64     1.525   1.840   2.731     .080  .185  .452   .117  .367  .541   .236  .379  .578

ATOM1  ATOM2  ATOM3   ANGLE    S.D.     DIST12  DIST23  DIST13      XYZ OF ATOM1       XYZ OF ATOM2       XYZ OF ATOM3

O1     Al     O2    176.44   .44     1.891   2.069   3.958     .102  .141  .190   .005  .122  .246  -.097  .103  .322

O1     Al     O3     94.63   .43     1.891   1.905   2.791     .102  .141  .190   .005  .122  .246  -.077  .047  .047

O1     Al     O4     89.78   .42     1.891   1.907   2.680     .102  .141  .190   .005  .122  .246   .080  .185  .452

O1     Al     O5     96.50   .59     1.891   1.905   2.833     .102  .141  .190   .005  .122  .246  -.038  .373  .189

O1     Al     O5     89.31   .54     1.891   1.873   2.646     .102  .141  .190   .005  .122  .246   .038 -.127  .311

O2     Al     O3     88.88   .41     2.069   1.905   2.785    -.097  .103  .322   .005  .122  .246  -.077  .047  .047

O2     Al     O4     86.69   .40     2.069   1.907   2.731    -.097  .103  .322   .005  .122  .246   .080  .185  .452

O2     Al     O5     84.26   .45     2.069   1.905   2.668    -.097  .103  .322   .005  .122  .246  -.038  .373  .189

O2     Al     O5     89.90   .49     2.069   1.873   2.788    -.097  .103  .322   .005  .122  .246   .038 -.127  .311

O3     Al     O4    175.02   .56     1.905   1.907   3.808    -.077  .047  .047   .005  .122  .246   .080  .185  .452

O3     Al     O5     86.72   .44     1.905   1.905   2.616    -.077  .047  .047   .005  .122  .246  -.038  .373  .189

O3     Al     O5     93.61   .55     1.905   1.873   2.755    -.077  .047  .047   .005  .122  .246   .038 -.127  .311

O4     Al     O5     95.09   .55     1.907   1.905   2.813     .080  .185  .452   .005  .122  .246  -.038  .373  .189

O4     Al     O5     84.11   .45     1.907   1.873   2.532     .080  .185  .452   .005  .122  .246   .038 -.127  .311

O5     Al     O5    174.14   .32     1.905   1.873   3.774    -.038  .373  .189   .005  .122  .246   .038 -.127  .311

ATOM1  ATOM2  ATOM3   ANGLE    S.D.     DIST12  DIST23  DIST13      XYZ OF ATOM1       XYZ OF ATOM2       XYZ OF ATOM3

P      O1     Al    136.77   .50     1.529   1.891   3.182     .117  .367  .541   .102  .359  .690   .005  .378  .746

ATOM1  ATOM2  ATOM3   ANGLE    S.D.     DIST12  DIST23  DIST13      XYZ OF ATOM1       XYZ OF ATOM2       XYZ OF ATOM3

P      O3     Al    139.31   .67     1.527   1.905   3.221     .117  .367  .541   .077  .547  .453  -.005  .622  .254

ATOM1  ATOM2  ATOM3   ANGLE    S.D.     DIST12  DIST23  DIST13      XYZ OF ATOM1       XYZ OF ATOM2       XYZ OF ATOM3

P      O4     Al    136.05   .68     1.525   1.907   3.185     .117  .367  .541   .080  .185  .452   .005  .122  .246

ATOM1  ATOM2  ATOM3   ANGLE    S.D.     DIST12  DIST23  DIST13      XYZ OF ATOM1       XYZ OF ATOM2       XYZ OF ATOM3

Al     O5     Al    138.98   .37     1.905   1.873   3.539    1.005  .122  .246   .962  .373  .189   .995  .622  .254

ATOM1  ATOM2  ATOM3   ANGLE    S.D.     DIST12  DIST23  DIST13      XYZ OF ATOM1       XYZ OF ATOM2       XYZ OF ATOM3

Br     C1     C5    107.88  1.05     2.015   1.429   2.805     .448  .645  .822   .371  .877  .755   .320  .862  .594

Br     C1     C6    116.74   .95     2.015   1.387   2.915     .448  .645  .822   .371  .877  .755   .385 1.017  .865

C5     C1     C6    134.94  1.39     1.429   1.387   2.601     .320  .862  .594   .371  .877  .755   .385 1.017  .865

ATOM1  ATOM2  ATOM3   ANGLE    S.D.     DIST12  DIST23  DIST13      XYZ OF ATOM1       XYZ OF ATOM2       XYZ OF ATOM3

P      C2     C3    106.89   .99     1.840   1.481   2.676     .117  .367  .541   .236  .379  .578   .274  .192  .640

ATOM1  ATOM2  ATOM3   ANGLE    S.D.     DIST12  DIST23  DIST13      XYZ OF ATOM1       XYZ OF ATOM2       XYZ OF ATOM3

C2     C3     C4    118.69  1.22     1.481   1.403   2.481     .236  .379  .578   .274  .192  .640   .332  .179  .796

C2     C3     C7    120.03  1.20     1.481   1.443   2.533     .236  .379  .578   .274  .192  .640   .265  .036  .537

C4     C3     C7    120.40  1.23     1.403   1.443   2.470     .332  .179  .796   .274  .192  .640   .265  .036  .537

ATOM1  ATOM2  ATOM3   ANGLE    S.D.     DIST12  DIST23  DIST13      XYZ OF ATOM1       XYZ OF ATOM2       XYZ OF ATOM3

C3     C4     C6    124.52  1.24     1.403   1.439   2.515     .274  .192  .640   .332  .179  .796   .385  .017  .865

ATOM1  ATOM2  ATOM3   ANGLE    S.D.     DIST12  DIST23  DIST13      XYZ OF ATOM1       XYZ OF ATOM2       XYZ OF ATOM3

C1     C5     C7    109.97  1.26     1.429   1.491   2.391     .371  .877  .755   .320  .862  .594   .265 1.036  .537

ATOM1  ATOM2  ATOM3   ANGLE    S.D.     DIST12  DIST23  DIST13      XYZ OF ATOM1       XYZ OF ATOM2       XYZ OF ATOM3

C1     C6     C4    109.81  1.18     1.387   1.439   2.312     .371 -.123  .755   .385  .017  .865   .332  .179  .796

ATOM1  ATOM2  ATOM3   ANGLE    S.D.     DIST12  DIST23  DIST13      XYZ OF ATOM1       XYZ OF ATOM2       XYZ OF ATOM3

C3     C7     C5    120.18  1.16     1.443   1.491   2.543     .274  .192  .640   .265  .036  .537   .320 -.138  .594

X-ray powder diffraction data for Al(OH)(O3PCH2C6H5)•H2O.

| dobs / Å | dcal / Å | h k l | I * 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.818 | 6.816 | 2 0 0 | 64.4 |
| 6.245 | 6.246 | 1 0 1 | 100 |
| 4.901 | 4.903 | 2 1 0 | 58.0 |
| 4.550 | 4.544 | 3 0 0 | 53.1 |
| 3.414 | 3.416 | 1 2 0 | 36.0 |
| 3.297 | 3.297 | 1 2 -1 | 18.7 |
| 3.074 | 3.072 | 1 2 1 | 9.8 |
| 2.873 | 2.873 | 3 2 -1 | 14.8 |
| 2.280 | 2.280 | 1 3 -1 | 5.7 |
| 2.249 | 2.249 | 3 1 -4 | 14.0 |
| 2.221 | 2.221 | 5 1 1 | 7.0 |
| 2.168 | 2.168 | 0 0 4 | 6.4 |
| 2.090 | 2.089 | 3 3 0 | 5.1 |
| 1.765 | 1.764 | 0 4 0 | 13.5 |
| 1.750 | 1.750 | 1 3 3 | 14.3 |
| a = 14.956(5) Å, b = 7.058(1) Å, c = 9.516(1) Å,  = 114.30(2) °, Z = 4, V = 916 Å3, M = 232.07 g.mol-1, D = 1.683 g.cm-3, M(15) = 14.4 |  |  |  |

X-ray powder diffraction data for Al2(O3PC6H5)3•H2O.

| dobs / Å | dcal / Å | h k l | I * 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.908 | 11.892 | 2 0 0 | 100 |
| 7.925 | 7.928 | 3 0 0 | 7.4 |
| 6.646 | 6.640 | 1 1 -1 | 3.0 |
| 6.457 | 6.462 | 4 0 -1 | 11.6 |
| 4.769 | 4.769 | 3 0 -2 | 14.3 |
| 4.617 | 4.616 | 5 1 -1 | 9.9 |
| 4.232 | 4.232 | 5 1 0 | 29.4 |
| 3.902 | 3.900 | 5 1 -2 | 3.2 |
| 3.645 | 3.645 | 6 1 0 | 2.0 |
| 3.332 | 3.334 | 7 1 -2 | 10.7 |
| 2.626 | 2.628 | 4 2 -3 | 1.8 |
| 2.592 | 2.592 | 2 3 -2 | 1.0 |
| 2.377 | 2.378 | 10 0 0 | 1.9 |
| 2.120 | 2.120 | 6 2 -4 | 1.9 |
| a = 26.77(2) Å, b = 9.276(4) Å, c = 9.572(3) Å,  = 117.34(5)°, Z = 4, V = 2112 Å3, M = 540.21 g.mol-1, D = 1.699 g.cm-3, M(15) = 11.7 |  |  |  |