Composition, temperature of formation, and characteristics of some dehydration

phases  from H2[A0.5nBnO3n+1].xH2O (A = Ca, Sr; B = Nb, Ta).

| Composition | Temperature of formation (°C) | Extinction symbol | a(Å) | c(Å) | c(Å) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2Sr1.5Nb3O10, 0.22H2O | 60 | P42-- | 3.9264(9) | 27.712(7) | 1.67 |
| H2Sr1.5Nb3O10 | 280 | I--- | 3.927(5) | 25.383(4) |  |
| Sr0.5NbO3 | 530 |  |  3.95 |  24.2 |  |
| SrNb2O6 (monoclinic form) | > 680 |  |  |  |  |
| H2SrNb2O7 | 60 | P 42-- | 3.8923(3) | 19.776(1) | 1.76 |
| Sr0.5NbO3 | 550 |  |  3.94 |  8.60 |  |
| SrNb2O6 (monoclinic form) | > 725 |  |  |  |  |
| H2SrTa2O7 | 60 |  |  |  |  |
| H2SrTa2O7 | 200 | monoclinic P |  |  |  |
| H2SrTa2O7 | 300 | I--- | 3.930(1) | 18.515(2) |  |
| Sr0.5TaO3 | 700 |  | 3.93(1) | 4.00(1) |  |
| SrTa2O6 (TTB form) | > 942 |  |  |  |  |
| H2Ca1.5Nb3O10 | 60 | P42-- | 3.8693(3) | 27.340(2) | 1.11 |
| H2Ca1.5Nb3O10 | 200 | I--- | 3.8711(1) | 26.591(1) |  |
| Ca0.5NbO3 | 550 |  |  |  13.3 |  |
| CaNb2O6 (orthorh. form) | > 665 |  |  |  |  |