Table SUPPLEMENTARY A

Anisotropic thermal parameters for Ca4Mn2TiO9.93at room temperature

| Atom | U11 (Å2) | U22 (Å2) | U33 (Å2) | U12 (Å2) | U13(Å2) | U23 (Å2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca(1) | 0.009(1) | 0.014 (2) | 0.017(1) | -0.004(1) | 0.006(2) | -0.005(2) |
| Ca(2) | 0.006(2) | 0.028(2) | 0.0022(9) | -0.006 (2) | -0.006(1) | 0.004(2) |
| O(9) | 0.017(2) | 0.008(1) | 0.017(1) | -0.012(1) | 0.001(1) | 0.004(1) |
| O(10) | 0.011(1) | 0.015(2) | 0.018(1) | -0.010(1) | -0.000(1) | 0.000(1) |

Table SUPPLEMENTARY B

Anisotropic thermal parameters for Ca4Mn2TiO9.93 at 5 K

| Atom | U11 (Å2) | U22 (Å2) | U33 (Å2) | U12 (Å2) | U13(Å2) | U23 (Å2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca1 | 0.003(3) | 0.016(4) | 0.007(2) | -0.002(2) | 0.005(3) | -0.005(4) |
| Ca2 | 0.002 (4) | 0.024(5) | -0.001(2) | -0.005(3) | -0.006(2) | -0.005(3) |
| O9 | 0.012(3) | 0.003(3) | 0.010(2) | -0.008(2) | 0.000(2) | 0.003(2) |
| O10 | 0.007(2) | 0.010(3) | 0.013(2) | -0.013(2) | 0.000(2) | 0.000(2) |