CCDC reference no. 1145/256.

Sn-APO-5, calcined, Philips-data         2000-10-05   PAGE  1

Rp =  3.96   Rwp =  4.75   GOF =   3.62   55 parameters,  4451 observations

Wavelength(s)                     :   1.540560 A

:   1.544390 A

Overall restraints weighting      :   1.000000

Monochromator polarisation factor :   0.900000

No. of halfwidths in peak         :  12.000000

Two-theta range                   :  11.000000 - 100.000000 deg.

in steps of                   :   0.020000 deg.

Phase no.  1     Sn-APO-5

RB =  1.18  524 Bragg reflections.

Space group   :    P 6/M C C

Unit cell     :  13.68937(.00144) 13.68937(.00144)  8.46953(.00050) A

90.0000(0.0000)  90.0000(0.0000) 120.0000(0.0000) deg.

Scale factor                :  0.001976(0.000028)

Overall temp. fact. coeff.  :  5.1620(0.1170) A**2

Halfwidth parameters        :  0.00000(.00000) 0.09071(.00465)-0.00372(.00097)

Asymmetry parameter         :  0.05120(.00108)

Lorentzian parameters       :  1.27677(.00000) 0.00000(.00000) 0.00000(.00000)

*10**4      x/a            y/b                    z/c              g             B(A**2)

Al1        4568(   4)     3353(   4)     1809(   5)   0.454(  4)    1.2(0)

P 1        4568(   4)     3353(   4)     1809(   5)   0.454(  4)    1.2(0)

O1         4171(   7)     2086(   3)     2500(   0)   0.500(  0)    2.0(0)

O2         4459(  10)    3152(  10)          0(   0)   0.500(  0)    2.0(0)

O3         3582(   9)     3582(   9)     2500(   0)   0.500(  0)    2.0(0)

O4         5770(   5)     4229(   5)     2500(   0)   0.500(  0)    2.0(0)

O5         4520(   0)     3373(   0)     5000(   0)   0.144(  4)    3.0(0)

SN1       4569(   0)     3373(   0)     2700(   0)   0.063(  2)    1.2(0)

X1         1374(  15)      539(  28)    1182(  18)  0.397( 11)   3.0(0)

X2               0(   0)           0(   0)     2500(   0)   0.035(  3)    3.0(0)

X3         2579(   0)       665(   0)           0(   0)   0.070(  7)    3.0(0)

X4         1878(   0)     1464(   0)           0(   0)   0.095(  9)    3.0(0)

Phase no.  2     AlPO-TRIDYMITE

RB =  0.89  231 Bragg reflections.

Space group   :    C C 2 M

Unit cell     :   8.78956(.00261)  5.04086(.00236)  8.29314(.00145) A

90.0000(0.0000)  90.0000(0.0000)  90.0000(0.0000) deg.

Scale factor                :  0.009498(0.000269)

Overall temp. fact. coeff.  : 10.6170(0.5390) A**2

Halfwidth parameters        :  0.00000(.00000) 0.09071(.00465) 0.06870(.00562)

Asymmetry parameter         :  0.05120(.00108)

Lorentzian parameters       :  1.27677(.00000) 0.00000(.00000) 0.00000(.00000)

Pref. orientation parameter :  1.29333(.01971)

direction :  0.000 2.000 1.000

*10**4      x/a            y/b            z/c             g         B(A**2)

Si         1570(   0)     4170(   0)     -693(   0)   0.950(  0)   1.5(0)

OT1       -1449(   0)     3448(   0)     2500(   0)   0.500(  0)   3.0(0)

OT2           0(   0)     5487(   0)        0(   0)   0.500(  0)   3.0(0)

OT3        2198(   0)     1938(   0)      549(   0)   1.000(  0)   3.0(0)

Phase no.  3     Boehmite

RB =  0.48  102 Bragg reflections.

Space group   :    C M C M

Unit cell     :   2.87373(.00119) 12.26586(.00441)  3.70132(.00079) A

90.0000(0.0000)  90.0000(0.0000)  90.0000(0.0000) deg.

Scale factor                :  0.010258(0.000290)

Overall temp. fact. coeff.  :  3.1510(0.1610) A**2

Halfwidth parameters        :  0.00000(.00000) 0.00000(.00000) 0.42386(.02438)

Asymmetry parameter         :  0.05120(.00108)

Lorentzian parameters       :  1.27677(.00000) 0.00000(.00000) 0.00000(.00000)

Pref. orientation parameter :  0.89321(.00790)

direction :  0.000 0.000 1.000

*10**4      x/a            y/b            z/c             g         B(A**2)

Al            0(   0)    -3165(   0)     2500(   0)   0.500(  0)   1.2(0)

OB1           0(   0)     2891(   0)     2500(   0)   0.500(  0)   1.3(0)

OB2           0(   0)      775(   0)     2500(   0)   0.500(  0)   1.3(0)

Two-theta zero :   0.0641(.0017)

Background parameters (Chebyshev type I) :

4585(  16)   -4634(  30)     731(  28)     677(  26)    -875(  27)

442(  23)     153(  23)    -732(  22)     552(  21)    -165(  20)

-318(  18)     363(  16)    -270(  14)     135(   9)     -78(   8)

SnAPO-5, as-synthesised                       2000-10-05  PAGE  1

Rp =  4.02   Rwp =  4.93   GOF =   4.06   47 parameters,  4451 observations

Wavelength(s)                     :   1.540560 A

:   1.544390 A

Diagonal damping factor           :   1.020000

Monochromator polarisation factor :   0.900000

No. of halfwidths in peak         :  18.000000

Two-theta range                   :  11.000000 - 100.000000 deg.

in steps of                   :   0.020000 deg.

Phase no.  1      Sn-APO-5

RB =  0.97  520 Bragg reflections.

Space group   :    P 6/M C C

Unit cell     :  13.69632(.00118) 13.69632(.00118)  8.42318(.00040) A

90.0000(0.0000)  90.0000(0.0000) 120.0000(0.0000) deg.

Scale factor                :  0.279883(0.000000)

Overall temp. fact. coeff.  : 20.3200(0.0000) A**2

Halfwidth parameters        :  0.00000(.00000) 0.11214(.00397)-0.00745(.00058)

Asymmetry parameter         :  0.05438(.00070)

Lorentzian parameters       :  1.09954(.01948) 0.00000(.00000) 0.00000(.00000)

*10**4      x/a            y/b                   z/c                g           B(A**2)

Al         4542(   5)     3308(   5)     1857(   5)   0.509(  4)     1.2(0)

P          4542(   5)     3308(   5)     1857(   5)   0.509(  4)     1.2(0)

O 1       4172(   9)     2086(   5)     2500(   0)   0.500(  0)     2.0(0)

O 2       4737(  12)    3630(  11)          0(   0)   0.500(  0)     2.0(0)

O 3       3560(  11)    3560(  11)    2500(   0)   0.500(  0)     2.0(0)

O 4       5814(   6)     4187(   6)     2500(   0)   0.500(  0)     2.0(0)

SN2     4986(   0)     1598(   0)     1301(   0)   0.032(  1)     1.2(0)

SN3     3523(   0)     2278(   0)       881(   0)   0.021(  1)     1.2(0)

O 5       6667(   0)     3333(   0)           0(   0)   0.035(  3)     3.0(0)

O 6       6667(   0)     3333(   0)     2500(   0)   0.006(  3)     3.0(0)

X1        1864(   0)     1563(   0)           0(   0)   0.185(  7)     3.0(0)

X2        1850(   0)       468(   0)     1415(   0)   0.189( 14)    3.0(0)

X3          358(   0)     1688(   0)     2608(   0)   0.048( 10)    3.0(0)

Phase no.  2      SnO2

RB =  0.42   56 Bragg reflections.

Space group   :    P 42/M N M

Unit cell     :   4.73560(.00110)  4.73560(.00110)  3.18793(.00133) A

90.0000(0.0000)  90.0000(0.0000)  90.0000(0.0000) deg.

Scale factor                :  0.490437(0.000000)

Overall temp. fact. coeff.  : 30.1519(0.0000) A**2

Halfwidth parameters        :  0.00000(.00000) 0.20000(.00000) 0.63673(.04431)

Asymmetry parameter         :  0.05438(.00070)

Lorentzian parameters       :  1.09954(.01948) 0.00000(.00000) 0.00000(.00000)

*10**4      x/a            y/b            z/c             g         B(A**2)

Sn            0(   0)        0(   0)        0(   0)   0.500(  0)   1.0(0)

O 1        3071(   0)     3071(   0)        0(   0)   1.000(  0)   1.5(0)

Phase no.  3      gamma-Al2O3

RB =  0.78   10 Bragg reflections.

Space group   :    F M 3 M

Unit cell     :   3.97320(.00078)  3.97320(.00078)  3.97320(.00078) A

90.0000(0.0000)  90.0000(0.0000)  90.0000(0.0000) deg.

Scale factor                :  0.123408(0.000000)

Overall temp. fact. coeff.  :  0.3529(0.0000) A**2

Halfwidth parameters        :  0.00000(.00000) 0.00000(.00000) 1.98732(.13549)

Asymmetry parameter         :  0.05438(.00070)

Lorentzian parameters       :  1.09954(.01948) 0.00000(.00000) 0.00000(.00000)

*10**4      x/a            y/b            z/c             g         B(A**2)

OA            0(   0)        0(   0)        0(   0)   0.021(  0)   2.0(0)

ALO1       5000(   0)     5000(   0)     5000(   0)   0.010(  0)   1.0(0)

ALO2       2500(   0)     2500(   0)     2500(   0)   0.005(  0)   1.0(0)

Two-theta zero :   0.1256(.0012)

Background parameters (Chebyshev type I) :

4486(  10)   -4189(  17)     336(  16)       0(   0)       0(   0)

1245(  14)    -983(  13)     483(  12)       0(   0)       0(   0)

296(  11)    -591(  11)     512(  11)