New layered vanadium oxides MyH1-yV3O8.nH2O (M=Li, Na, K) obtained by oxidation of the precursor H2V3O8

| h | k | l | dobs/Å | dcalc/Å | I/Io |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 0 | 10.884 | 10.884 | 100 |
| 1 | 0 | 1 | 8.613 | 8.599 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 5.434 | 5.442 | 4 |
| 0 | 0 | 2 | 4.670 | 4.680 | 3 |
| 5 | 0 | 1 | 3.966 | 3.948 | 3 |
| 5 | 0 | 2 | 3.198 | 3.188 | 5 |
| 8 | 0 | 1 | 2.604 | 2.613 | 2 |
| 1 | 1 | 4 | 1.957 | 1.956 | 1 |
| 1 | 2 | 0 | 1.800 | 1.801 | 2 |

Table S1: XRD pattern of Li0.6H0.4V3O8.2.7H2O (reflections with I/Io < 1 are not given).

New layered vanadium oxides MyH1-yV3O8.nH2O (M=Li, Na, K) obtained by oxidation of the precursor H2V3O8

| h | k | l | dobs/Å | dcalc/Å | I/Io | h | k | l | dobs/Å | dcalc/Å | I/Io |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 0 | 10.880 | 11.031 | 100 | 6 | 1 | 1 | 2.475 | 2.483 | 5 |
| 1 | 0 | 1 | 8.530 | 8.619 | 17 | 8 | 0 | 2 | 2.369 | 2.376 | 5 |
| 3 | 0 | 1 | 5.735 | 5.783 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2.338 | 2.346 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 5.472 | 5.515 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2.166 | 2.171 | 3 |
| 0 | 0 | 2 | 4.652 | 4.681 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2.149 | 2.155 | 4 |
| 2 | 0 | 2 | 4.285 | 4.309 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2.063 | 2.067 | 3 |
| 5 | 0 | 1 | 3.969 | 3.991 | 6 | 7 | 0 | 4 | 1.875 | 1.879 | 3 |
| 3 | 0 | 2 | 3.927 | 3.949 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1.843 | 1.846 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 3.546 | 3.560 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1.800 | 1.804 | 7 |
| 1 | 1 | 1 | 3.313 | 3.327 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1.788 | 1.798 | 4 |
| 3 | 1 | 0 | 3.224 | 3.239 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.777 | 1.780 | 3 |
| 5 | 0 | 2 | 3.197 | 3.211 | 20 | 11 | 1 | 1 | 1.719 | 1.711 | 2 |
| 2 | 0 | 3 | 3.049 | 3.003 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1.609 | 1.611 | 2 |
| 7 | 0 | 1 | 2.991 | 2.987 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1.5713 | 1.573 | 2 |
| 3 | 0 | 3 | 2.862 | 2.873 | 12 | 5 | 1 | 5 | 1.5550 | 1.555 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 2.825 | 2.834 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1.5432 | 1.5461 | 3 |
| 5 | 1 | 0 | 2.782 | 2.793 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1.5257 | 1.5277 | 4 |
| 3 | 1 | 2 | 2.654 | 2.663 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1.4828 | 1.4847 | 2 |
| 7 | 0 | 2 | 2.606 | 2.614 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1.3830 | 1.3863 | 5 |

Table S2: XRD pattern of Na0.9H0.1V3O8.1.7H2O (reflections with I/Io _ 1 are not given).

New layered vanadium oxides MyH1-yV3O8.nH2O (M=Li, Na, K) obtained by oxidation of the precursor H2V3O8

| h | k | l | dobs/Å | dcalc/Å | I/Io | h | k | l | dobs/Å | dcalc/Å | I/Io |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 0 | 10.581 | 10.588 | 100 | 3 | 1 | 2 | 2.649 | 2.649 | 4 |
| 1 | 0 | 1 | 8.575 | 8.577 | 15 | 7 | 0 | 2 | 2.541 | 2.542 | 7 |
| 3 | 0 | 1 | 5.637 | 5.640 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2.434 | 2.435 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 5.291 | 5.294 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2.347 | 2.347 | 4 |
| 0 | 0 | 2 | 4.689 | 4.691 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2.330 | 2.331 | 2 |
| 1 | 0 | 2 | 4.578 | 4.580 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2.316 | 2.317 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 4.287 | 4.289 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2.289 | 2.290 | 2 |
| 3 | 0 | 2 | 3.905 | 3.907 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2.156 | 2.157 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 3.856 | 3.860 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2.144 | 2.144 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 3.553 | 3.553 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2.102 | 2.103 | 2 |
| 4 | 0 | 2 | 3.509 | 3.511 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1.965 | 1.966 | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 3.322 | 3.323 | 37 | 2 | 1 | 4 | 1.932 | 1.933 | 3 |
| 3 | 1 | 0 | 3.209 | 3.210 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.802 | 1.802 | 14 |
| 5 | 0 | 2 | 3.142 | 3.143 | 24 | 2 | 2 | 0 | 1.776 | 1.776 | 4 |
| 3 | 1 | 1 | 3.037 | 3.037 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.763 | 1.763 | 2 |
| 2 | 0 | 3 | 2.998 | 2.999 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1.717 | 1.717 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 2.877 | 2.879 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.682 | 1.682 | 1 |
| 3 | 0 | 3 | 2.858 | 2.859 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1.563 | 1.564 | 5 |
| 4 | 1 | 1 | 2.839 | 2.839 | 24 | 2 | 0 | 6 | 1.546 | 1.547 | 3 |
| 5 | 1 | 0 | 2.744 | 2.744 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1.470 | 1.470 | 2 |

Table S3: XRD pattern of K0.6H0.4V3O8.1H2O (reflections with I/Io < 1 are not given).