Supplementary Table

Table 1  Elementary analysis of TDAP complexes

| Acceptor / D:A:solva) |  | C | H | N | O | S | halogen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F4TCNQ 1:1:0.5H2O | obs. calc. | 65.45 65.55 | 4.52 4.74 | 17.13 16.99 |  |  | 11.71(F) 11.52 |
| CF3TCNQ 1:2:0.9(H2O) | obs. calc. | 64.36 64.22 | 3.89 4.07 | 17.84 17.97 |  |  | 12.47(F) 12.19 |
| F2TCNQ 1:2:0 | obs. calc. | 67.20 67.44 | 3.98 4.01 | 19.78 19.66 |  |  | 8.94(F) 8.89 |
| FTCNQ 1:2:0 | obs. calc. | 70.38 70.40 | 4.39 4.43 | 20.62 20.53 |  |  | 4.72(F) 4.64 |
| TCNQ 1:2:0.3H2O | obs. calc. | 72.93 73.07 | 4.60 4.86 | 21.52 21.48 | 0.64 0.59 |  |  |
| TCNQ 1:4:0 | obs. calc. | 72.71 72.59 | 3.89 3.89 | 23.29 23.52 |  |  |  |
| C10TCNQ 1:2:1.5Bz | obs. calc. | 78.25 78.34 | 7.31 7.43 | 14.48 14.24 |  |  |  |
| MeTCNQ 1:2:0.3H2O | obs. calc. | 73.57 73.56 | 5.03 5.26 | 20.56 20.59 | 0.89 0.59 |  |  |
| Et2TCNQ 2:3:1.5H2O | obs. calc. | 74.24 74.06 | 6.23 6.41 | 17.99 17.99 |  |  |  |
| Me2TCNQ 1:2:0.5H2O | obs. calc. | 73.55 73.65 | 5.53 5.59 | 19.80 19.82 |  |  |  |
| TCNNQ 1:2:0.5H2O | obs. calc. | 75.20 75.40 | 4.85 4.86 | 18.83 18.84 | 0.97 0.90 |  |  |
| (MeO)2TCNQ 1:3:0.5H2O | obs. calc. | 67.30 67.39 | 4.55 4.71 | 19.29 19.05 | 8.69 8.84 |  |  |
| BTDA-TCNQ 1:3:0 | obs. calc. | 53.30 53.96 | 2.31 2.26 | 29.42 29.37 |  | 14.75 14.41 |  |
| (EtO)2TCNQ 1:3:0 | obs. calc. | 69.06 69.11 | 5.36 5.32 | 18.06 17.91 | 7.67 7.67 |  |  |
| DDQ 1:2:0.8H2O | obs. calc. | 56.41 56.99 | 3.64 3.78 | 13.18 13.29 | 8.92 9.11 |  | 17.22(Cl) 16.82 |
| DBDQ 1:2:1.1H2O | obs. calc. | 46.88 46.82 | 2.88 3.16 | 10.91 10.92 | 7.81 7.95 |  | 30.88(Br) 31.15 |
| DIDQ 1:2:0.8H2O | obs. calc. | 40.04 39.75 | 2.67 2.63 | 9.33 9.27 | 6.24 6.35 |  | 41.46(I) 42.00 |
| DCNNQ 1:2:0 | obs. calc. | 65.22 65.45 | 3.94 4.12 | 15.80 15.90 | 14.82 14.53 |  |  |
| DCNQ 1:2:0.7H2O | obs. calc. | 71.55 71.75 | 4.72 4.94 | 13.71 13.95 | 9.30 9.36 |  |  |

| Acceptor / D:A:solv |  | C | H | N | O | S | halogen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QCl4 1:1.8:3H2O | obs. calc. | 46.95 47.98 | 3.80 4.17 | 6.73 6.43 | 12.24 12.12 |  | 29.28(Cl) 29.30 |
| QBr4 1:1.8:3H2O | obs. calc. | 34.84 35.09 | 2.84 3.05 | 5.16 4.70 | 9.24 8.86 |  | 47.42(Br) 48.30 |
| QF4 1:1.8:3H2O | obs. calc. | 55.82 55.53 | 3.67 4.82 | 7.25 7.44 |  |  | 17.69(F) 18.17 |
| QI4 1:1.7:2H2O | obs. calc. | 28.06 28.32 | 2.08 2.36 | 4.15 3.86 | 5.89 5.96 |  | 59.86(I) 59.50 |
| 2,5-QCl2 2:5:4H2O | obs. calc. | 55.01 54.91 | 4.30 4.61 | 6.42 6.57 | 13.35 13.13 |  | 21.07(Cl) 20.78 |
| Cl2NNQ 2:3:4H2O | obs. calc. | 56.19 57.22 | 4.91 4.74 | 10.07 9.41 | 15.73 15.64 |  |  |
| I3- 1:2.1:0 | obs. calc. | 24.26 24.55 | 2.55 2.58 | 4.79 4.77 | 0.00 0.00 |  | 68.47(I) 68.10 |
| TCNE 1:2.5:2H2O:1Bz | obs. calc. | 67.09 66.82 | 4.79 4.98 | 24.44 24.24 | 3.69 3.96 |  |  |
| DTENF 1:2:1.9AN | obs. calc. | 56.49 56.60 | 3.38 3.47 | 19.92 19.76 | 20.44 20.17 |  |  |
| DTNF 1:2:0 | obs. calc. | 61.02 61.09 | 3.69 3.66 | 18.09 17.81 | 17.56 17.44 |  |  |
| TENF 1:1:0 | obs. calc. | 59.44 60.49 | 4.38 4.66 | 15.32 15.25 |  |  |  |
| TNF 1:1:0 | obs. calc. | 64.15 64.43 | 4.86 5.11 | 14.35 14.22 | 16.33 16.24 |  |  |
| C60 1:2:1Bz | obs. calc. | 95.27 95.13 | 2.05 1.92 | 2.75 2.96 |  |  |  |
| TNB 1:1:0.2H2O | obs. calc. | 60.79 61.15 | 5.47 5.37 | 16.64 16.92 | 16.96 16.86 |  |  |

a) Bz: benzene, AN: acetonitrile

Supplementary Table

Table 2  Crystal data and structure refinement data for TDAP

|  | TDAP |
| --- | --- |
| formula | C24H30N4 |
| formula weight | 374.53 |
| crystal system | Triclinic |
| space group | P1 |
| a /Å | 9.349(2) |
| b /Å | 12.953(2) |
| c /Å | 9.294(2) |
|  /° | 105.87(1) |
|  /° | 98.57(2) |
|  /° | 107.58(2) |
| V /Å3 | 998.6(4) |
| Z | 2 |
| temperature | room temperature |
| Mo K/mm-1 | 0.075 |
| no. of independent observed reflections | 3786 |
| no. of reflections used refinement | 2519 |
| R (¦Fo¦ > 4σ (¦Fo¦) ) | 0.1112 |

Supplementary Table

Table 3  Atomic coordinates and thermal parameters of TDAP

| Atom | SOF | x | y | z | Uiso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 1.00 | 0.6263(4) | -0.0392(3) | 0.7307(4) | 0.0452(8) |
| H1 | 1.00 | 0.6547 | -0.0722 | 0.8062 | 0.05 |
| C2 | 1.00 | 0.7269(4) | 0.0630(3) | 0.7322(4) | 0.0459(9) |
| H2 | 1.00 | 0.8237 | 0.1006 | 0.8095 | 0.05 |
| C3 | 1.00 | 0.6915(4) | 0.1145(3) | 0.6227(4) | 0.0388(8) |
| C4 | 1.00 | 0.7908(4) | 0.2229(3) | 0.6252(4) | 0.0413(8) |
| C5 | 1.00 | 0.7604(4) | 0.2606(3) | 0.5026(4) | 0.0439(8) |
| H5 | 1.00 | 0.8327 | 0.3313 | 0.5025 | 0.05 |
| C6 | 1.00 | 0.6305(4) | 0.2008(3) | 0.3799(4) | 0.0420(8) |
| C7 | 1.00 | 0.5198(4) | 0.0979(3) | 0.3805(4) | 0.0383(8) |
| C8 | 1.00 | 0.5539(3) | 0.0546(2) | 0.5009(3) | 0.0364(8) |
| C9 | 1.00 | 0.8879(6) | 0.3314(4) | 0.9007(5) | 0.0737(13) |
| H9A | 1.00 | 0.8688 | 0.4011 | 0.907 | 0.05 |
| H9B | 1.00 | 0.9747 | 0.347 | 0.9836 | 0.05 |
| H9C | 1.00 | 0.7978 | 0.2753 | 0.9087 | 0.05 |
| C10 | 1.00 | 1.0422(5) | 0.3825(4) | 0.7372(6) | 0.0774(14) |
| H10A | 1.00 | 1.0777 | 0.3553 | 0.6475 | 0.05 |
| H10B | 1.00 | 1.1275 | 0.4153 | 0.8275 | 0.05 |
| H10C | 1.00 | 1.0006 | 0.44 | 0.7263 | 0.05 |
| C11 | 1.00 | 0.6921(6) | 0.3572(4) | 0.2739(6) | 0.0720(13) |
| H11A | 1.00 | 0.6837 | 0.4079 | 0.3665 | 0.05 |
| H11B | 1.00 | 0.654 | 0.3762 | 0.1866 | 0.05 |
| H11C | 1.00 | 0.7988 | 0.3654 | 0.2815 | 0.05 |
| C12 | 1.00 | 0.6023(6) | 0.1659(5) | 0.1067(5) | 0.0789(14) |
| H12A | 1.00 | 0.7073 | 0.182 | 0.0983 | 0.05 |
| H12B | 1.00 | 0.544 | 0.1804 | 0.0252 | 0.05 |
| H12C | 1.00 | 0.5566 | 0.0868 | 0.0983 | 0.05 |
| N13 | 1.00 | 0.9222(3) | 0.2869(3) | 0.7527(4) | 0.0540(9) |
| N14 | 1.00 | 0.6010(4) | 0.2389(3) | 0.2540(3) | 0.0506(8) |
| C21 | 1.00 | 0.3917(5) | 0.5500(3) | 0.2335(4) | 0.0497(9) |
| H21 | 1.00 | 0.3341 | 0.5496 | 0.3107 | 0.05 |
| C22 | 1.00 | 0.4923(4) | 0.6524(3) | 0.2358(4) | 0.0494(9) |
| H22 | 1.00 | 0.5036 | 0.7224 | 0.3142 | 0.05 |
| C23 | 1.00 | 0.5794(4) | 0.6569(3) | 0.1252(4) | 0.0416(8) |
| C24 | 1.00 | 0.6900(4) | 0.7623(3) | 0.1284(4) | 0.0462(9) |
| C25 | 1.00 | 0.7580(4) | 0.7628(3) | 0.0060(4) | 0.0510(9) |
| H25 | 1.00 | 0.8286 | 0.8346 | 0.0072 | 0.05 |
| C26 | 1.00 | 0.7289(4) | 0.6642(3) | -0.1188(4) | 0.0452(9) |
| C27 | 1.00 | 0.6298(4) | 0.5567(3) | -0.1190(4) | 0.0407(8) |
| C28 | 1.00 | 0.5530(4) | 0.5537(3) | 0.0011(3) | 0.0387(8) |

| Atom | SOF | x | y | z | Uiso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C29 | 1.00 | 0.8100(8) | 0.8617(5) | 0.3968(6) | 0.111(2) |
| H29A | 1.00 | 0.7773 | 0.7851 | 0.401 | 0.05 |
| H29B | 1.00 | 0.7916 | 0.9121 | 0.4831 | 0.05 |
| H29C | 1.00 | 0.9186 | 0.8879 | 0.4009 | 0.05 |
| C30 | 1.00 | 0.8086(6) | 0.9720(4) | 0.2439(7) | 0.0807(15) |
| H30A | 1.00 | 0.9126 | 0.9768 | 0.2413 | 0.05 |
| H30B | 1.00 | 0.8111 | 1.0325 | 0.3325 | 0.05 |
| H30C | 1.00 | 0.7591 | 0.98 | 0.1516 | 0.05 |
| C31 | 1.00 | 0.9285(6) | 0.7714(4) | -0.2196(6) | 0.0750(13) |
| H31A | 1.00 | 0.893 | 0.8341 | -0.2159 | 0.05 |
| H31B | 1.00 | 0.9778 | 0.759 | -0.3029 | 0.05 |
| H31C | 1.00 | 1.0013 | 0.7896 | -0.1237 | 0.05 |
| C32 | 1.00 | 0.6853(6) | 0.6437(4) | -0.3890(5) | 0.0716(13) |
| H32A | 1.00 | 0.591 | 0.5829 | -0.3992 | 0.05 |
| H32B | 1.00 | 0.7282 | 0.6209 | -0.4747 | 0.05 |
| H32C | 1.00 | 0.6637 | 0.7118 | -0.3878 | 0.05 |
| N33 | 1.00 | 0.7228(4) | 0.8618(3) | 0.2536(4) | 0.0601(9) |
| N34 | 1.00 | 0.7967(4) | 0.6674(3) | -0.2444(4) | 0.0574(9) |

Supplementary Table

Table 4  Bond lengths (Å) of TDAP  (excluded Hydrogen atoms)

| C1-C2 | 1.368(5) | C1-C7 | 1.427(5) | C2-C3 | 1.412(5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3-C4 | 1.422(4) | C3-C8 | 1.422(4) | C4-C5 | 1.382(5) |
| C4-N13 | 1.420(4) | C5-C6 | 1.383(5) | C6-C7 | 1.411(4) |
| C6-N14 | 1.411(4) | C7-C8 | 1.419(4) | C8-C8 | 1.461(6) |
| C9-N13 | 1.461(6) | C10-N13 | 1.456(5) | C11-N14 | 1.455(5) |
| C12-N14 | 1.440(5) |  |  |  |  |
| C21-C22 | 1.368(5) | C21-C27 | 1.430(5) | C22-C23 | 1.406(5) |
| C23-C24 | 1.431(5) | C23-C28 | 1.433(5) | C24-C25 | 1.384(5) |
| C24-N33 | 1.395(5) | C25-C26 | 1.392(5) | C26-C27 | 1.419(4) |
| C26-N34 | 1.414(5) | C27-C28 | 1.417(5) | C28-C28 | 1.436(6) |
| C29-N33 | 1.454(7) | C30-N33 | 1.446(5) | C31-N34 | 1.459(5) |
| C32-N34 | 1.466(5) |  |  |  |  |

Supplementary Table

Table 5  Bond angles (°) of TDAP  (excluded Hydrogen atoms)

| C1-C2-C3 | 121.6(3) | C1-C7-C6 | 122.8(3) | C1-C7-C8 | 118.7(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2-C1-C7 | 121.4(3) | C2-C3-C4 | 122.8(3) | C2-C3-C8 | 119.2(3) |
| C3-C4-C5 | 119.6(3) | C3-C4-N13 | 118.1(3) | C3-C8-C7 | 121.4(3) |
| C3-C8-C8 | 119.2(4) | C4-C3-C8 | 117.9(3) | C4-C5-C6 | 122.8(3) |
| C4-N13-C9 | 115.3(3) | C4-N13-C10 | 117.5(3) | C5-C4-N13 | 122.2(3) |
| C5-C6-C7 | 119.3(3) | C5-C6-N14 | 122.6(3) | C6-C7-C8 | 118.4(3) |
| C6-N4-C11 | 116.8(3) | C6-N14-C12 | 115.7(3) | C7-C6-N14 | 118.1(3) |
| C7-C8-C8 | 119.4(3) | C9-N13-C10 | 106.4(3) | C11-N14-C12 | 108.3(4) |
| C21-C22-C23 | 121.0(3) | C21-C27-C26 | 122.4(3) | C21-C27-C28 | 118.3(3) |
| C22-C21-C27 | 121.8(3) | C22-C23-C24 | 122.3(3) | C22-C23-C28 | 119.3(3) |
| C23-C24-C25 | 119.2(3) | C23-C24-N33 | 118.6(3) | C23-C28-C27 | 120.7(3) |
| C23-C28-C28 | 119.3(4) | C24-C23-C28 | 118.4(3) | C24-C25-C26 | 123.1(3) |
| C24-N33-C29 | 113.5(4) | C24-N33-C30 | 119.1(4) | C25-C24-N33 | 122.2(3) |
| C25-C26-C27 | 119.0(3) | C25-C26-N34 | 122.0(3) | C26-C27-C28 | 119.2(3) |
| C26-N34-C31 | 116.3(3) | C26-N34-C32 | 113.6(3) | C27-C26-N34 | 118.9(3) |
| C27-C28-C28 | 120.0(4) | C29-N33-C30 | 103.4(4) | C31-N34-C32 | 108.3(3) |

Absorption spectrum of TDAP