SUPPLEMENTARY MATERIAL

Microanalysis of Ce1-xZrxO2 solid solutions prepared in the near-critical flow reactor.

| material | C / % | H / % | N / % |
| --- | --- | --- | --- |
| CeO2 | 0.00 | 0.51 | 4.69 |
| Ce0.79Zr0.21O2 | 0.02 | 0.50 | 3.36 |
| Ce0.47Zr0.53O2 | 0.70 | 0.53 | 2.36 |
| Ce0.19Zr0.81O2 | 1.00 | 0.37 | 1.21 |
| Ce0.1Zr0.9O2 | 1.11 | 0.40 | 1.42 |
| ZrO2 | 2.17 | 0.45 | 0.00 |

FT-IR spectra of Ce1-xZrxO2 materials prepared in the ncH2O flow reactor: (a) x = 0 (pure CeO2), (b) x = 0.21, (c) x = 0.53, (d) x = 0.81, (e) x = 0.90, (f) x = 1 (pure ZrO2).