Supplementary material:

Selected bond angles for (Li,Na)1+xTi2-xAlx(PO4)3 series.

|  | Al0.6 | Al0.8 | Al0.9 |
| --- | --- | --- | --- |
| P-O(1)-A | 152.4(3) | 152.2(4) | 152.6(6) |
| P-O(2)-A | 144.2(3) | 145.0(4) | 145.4(7) |
| O(1)-A-O(1)  3 | 94.1(2) | 93.6(3) | 93.2(5) |
| O(1)-A-O(2)  3 | 90.7(2) | 90.8(2) | 91.0(3) |
| O(1)-A-O(2)  3 | 172.9(3) | 173.6(3) | 173.9(6) |
| O(1)-A-O(2)  3 | 91.0(2) | 90.9(2) | 91.0(4) |
| O(2)-A-O(2)  3 | 84.0(2) | 84.4(3) | 84.5(5) |
| O(1)-P-O(1) | 113.2(6) | 113.2(7) | 112.5(1) |
| O(1)-P-O(2)  2 | 104.9(5) | 104.6(5) | 105.3(9) |
| O(1)-P-O(2)  2 | 112.0(5) | 112.0(5) | 112.1(1) |
| O(2)-P-O(2) | 109.9(6) | 110.6(7) | 109.6(1) |