Table 1 Structural parameters (Model A) obtained from Mo K-Edge EXAFS on heating  (NH4)2Mo3S13.2H2O from 120 to 430 ºC at 1 ºC min-1.

| T/ºC | NS | rS /Å | AS/Å2 | NMo | rMo/Å |  | AMo/Å2 | R (%) | NP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 6.49(29) | 2.433(3) | 0.012(1) | 1.38(16) | 2.734(2) | 0.006(1) |  | 17.04 | 7 |
| 130 | 6.50(30) | 2.434(3) | 0.012(1) | 1.38(16) | 2.734(2) | 0.006(1) |  | 17.77 | 7 |
| 140 | 6.46(31) | 2.432(3) | 0.012(1) | 1.30(16) | 2.734(2) | 0.006(1) |  | 18.50 | 7 |
| 150 | 6.52(32) | 2.433(3) | 0.012(1) | 1.38(17) | 2.734(2) | 0.006(1) |  | 18.57 | 7 |
| 160 | 6.40(32) | 2.431(3) | 0.013(1) | 1.23(18) | 2.734(2) | 0.006(1) |  | 17.56 | 7 |
| 170 | 6.53(36) | 2.432(4) | 0.013(1) | 1.31(18) | 2.734(2) | 0.006(1) |  | 21.47 | 7 |
| 180 | 6.51(62) | 2.432(3) | 0.013(1) | 1.40(18) | 2.734(2) | 0.007(1) |  | 19.17 | 7 |
| 190 | 6.41(32) | 2.431(3) | 0.013(1) | 1.28(17) | 2.734(2) | 0.006(1) |  | 19.44 | 7 |
| 200 | 6.43(34) | 2.431(4) | 0.014(1) | 1.32(18) | 2.733(2) | 0.007(1) |  | 20.88 | 7 |
| 210 | 6.39(35) | 2.430(4) | 0.014(1) | 1.29(19) | 2.733(3) | 0.007(1) |  | 22.04 | 7 |
| 220 | 6.30(31) | 2.430(3) | 0.014(1) | 1.38(18) | 2.732(2) | 0.008(1) |  | 19.87 | 7 |
| 230 | 6.27(34) | 2.429(4) | 0.015(1) | 1.34(19) | 2.731(3) | 0.008(1) |  | 21.67 | 7 |
| 250 | 6.17(35) | 2.429(4) | 0.015(1) | 1.43(22) | 2.733(3) | 0.008(1) |  | 23.01 | 7 |
| 260 | 6.21(33) | 2.429(4) | 0.015(1) | 1.42(20) | 2.732(3) | 0.009(1) |  | 21.38 | 7 |
| 270 | 6.24(35) | 2.432(4) | 0.015(1) | 1.54(23) | 2.734(3) | 0.009(1) |  | 22.97 | 7 |
| 280 | 6.15(30) | 2.429(3) | 0.015(1) | 1.46(19) | 2.731(3) | 0.009(1) |  | 20.57 | 7 |
| 290 | 6.16(29) | 2.430(3) | 0.016(1) | 1.47(19) | 2.732(3) | 0.009(1) |  | 20.48 | 7 |
| 300 | 5.96(29) | 2.431(4) | 0.015(1) | 1.57(22) | 2.734(3) | 0.010(1) |  | 20.58 | 7 |
| 310 | 6.22(39) | 2.430(3) | 0.016(1) | 1.47(24) | 2.732(3) | 0.010(1) |  | 26.19 | 7 |
| 320 | 6.13(32) | 2.431(4) | 0.016(1) | 1.53(22) | 2.733(3) | 0.010(1) |  | 22.41 | 7 |
| 330 | 6.20(30) | 2.430(4) | 0.017(1) | 1.51(19) | 2.733(3) | 0.010(1) |  | 20.72 | 7 |
| 340 | 6.18(39) | 2.430(4) | 0.017(1) | 1.56(26) | 2.733(3) | 0.011(1) |  | 26.81 | 7 |
| 350 | 5.43(31) | 2.430(4) | 0.015(1) | 1.66(38) | 2.734(4) | 0.013(1) |  | 23.79 | 10 |
|  |  |  |  | 0.19(65) | 3.155(2) | 0.016(2) |  |  |  |
| 360 | 5.24(31) | 2.420(4) | 0.014(1) | 1.18(45) | 2.736(7) | 0.013(1) |  | 25.86 | 10 |
|  |  |  |  | 1.03(63) | 3.163(4) | 0.014(2) |  |  |  |
| 370 | 5.10(27) | 2.408(4) | 0.011(1) | 3.02(65) | 3.167(5) | 0.015(2) |  | 24.73 | 7 |
| 380 | 5.25(26) | 2.408(3) | 0.011(1) | 3.83(66) | 3.173(5) | 0.016(2) |  | 22.34 | 7 |
| 390 | 5.35(30) | 2.407(4) | 0.011(1) | 3.73(74) | 3.172(5) | 0.016(2) |  | 26.00 | 7 |
| 400 | 5.32(29) | 2.407(4) | 0.011(1) | 3.61(70) | 3.172(5) | 0.015(2) |  | 25.33 | 7 |
| 410 | 5.28(30) | 2.407(4) | 0.011(1) | 3.49(71) | 3.172(5) | 0.015(2) |  | 25.91 | 7 |
| 420 | 5.27(30) | 2.407(4) | 0.012(1) | 3.50(73) | 3.172(5) | 0.015(2) |  | 26.67 | 7 |
| 430 | 5.57(27) | 2.405(3) | 0.012(1) | 4.03(68) | 3.172(4) | 0.017(2) |  | 21.03 | 7 |

N = Coordination number, r = interatomic distance, A = Debye-Waller factor, R = Discrepancy index and NP = Number of independent parameters refined.

Table 2 Structural parameters (Model A) obtained from Mo K-Edge EXAFS on heating  (NH4)2Mo2S12.2H2O from 100 to 450 ºC at 1 ºC min-1.

| T/ºC | NS | rS/Å | AS/Å2 | NMo | rMo/Å | AMo/Å2 | R ( %) | NP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 7.21(27) | 2.449(3) | 0.011(1) | 0.60(23) | 2.826(7) | 0.008(3) | 21.03 | 7 |
| 110 | 7.20(28) | 2.449(3) | 0.011(1) | 0.54(23) | 2.818(8) | 0.008(3) | 21.79 | 7 |
| 120 | 7.18(33) | 2.448(3) | 0.011(1) | 0.65(32) | 2.822(9) | 0.009(4) | 27.04 | 7 |
| 130 | 7.08(35) | 2.449(3) | 0.012(1) | 0.74(35) | 2.817(9) | 0.010(4) | 26.17 | 7 |
| 140 | 6.85(33) | 2.447(3) | 0.012(1) | 0.62(26) | 2.810(8) | 0.008(3) | 27.36 | 7 |
| 150 | 6.59(32) | 2.448(3) | 0.012(1) | 0.75(31) | 2.807(8) | 0.010(3) | 26.36 | 7 |
| 160 | 6.31(33) | 2.447(4) | 0.012(1) | 0.83(32) | 2.800(7) | 0.010(3) | 27.56 | 7 |
| 170 | 6.30(32) | 2.442(4) | 0.013(1) | 0.88(28) | 2.789(6) | 0.010(3) | 24.73 | 7 |
| 180 | 5.87(37) | 2.445(5) | 0.014(1) | 1.07(34) | 2.786(6) | 0.011(3) | 31.30 | 7 |
| 190 | 5.87(37) | 2.444(5) | 0.014(1) | 1.10(33) | 2.780(6) | 0.011(3) | 30.52 | 7 |
| 200 | 5.84(35) | 2.444(4) | 0.014(1) | 1.37(40) | 2.778(6) | 0.013(3) | 30.17 | 7 |
| 210 | 5.80(34) | 2.441(4) | 0.014(1) | 1.11(31) | 2.771(6) | 0.011(2) | 28.31 | 7 |
| 220 | 5.86(40) | 2.440(5) | 0.015(1) | 0.93(28) | 2.764(5) | 0.009(2) | 32.09 | 7 |
| 230 | 5.87(36) | 2.441(5) | 0.015(1) | 1.29(35) | 2.764(5) | 0.012(2) | 29.40 | 7 |
| 240 | 5.94(39) | 2.439(5) | 0.015(1) | 0.99(28) | 2.759(5) | 0.009(2) | 30.34 | 7 |
| 250 | 5.90(37) | 2.437(5) | 0.015(1) | 1.18(31) | 2.756(5) | 0.011(2) | 30.04 | 7 |
| 260 | 5.88(35) | 2.440(4) | 0.015(1) | 1.34(32) | 2.753(5) | 0.011(2) | 29.34 | 7 |
| 270 | 5.90(37) | 2.441(5) | 0.015(1) | 1.65(39) | 2.751(5) | 0.011(2) | 30.38 | 7 |
| 280 | 5.82(39) | 2.439(5) | 0.015(1) | 1.24(33) | 2.748(5) | 0.011(2) | 31.11 | 7 |
| 290 | 5.71(37) | 2.738(5) | 0.015(1) | 1.43(36) | 2.747(5) | 0.012(2) | 31.37 | 7 |
| 300 | 5.63(34) | 2.436(4) | 0.015(1) | 1.50(33) | 2.743(5) | 0.012(2) | 29.09 | 7 |
| 310 | 5.44(31) | 2.435(4) | 0.015(1) | 1.29(28) | 2.743(4) | 0.011(2) | 26.92 | 7 |
| 320 | 5.90(34) | 2.436(4) | 0.015(1) | 1.50(30) | 2.741(4) | 0.012(2) | 29.15 | 7 |
| 330 | 5.50(35) | 2.434(5) | 0.015(1) | 1.29(29) | 2.738(4) | 0.011(2) | 29.86 | 7 |
| 340 | 5.51(37) | 2.432(5) | 0.016(1) | 1.41(35) | 2.740(5) | 0.012(2) | 31.83 | 7 |
| 350 | 5.42(38) | 2.430(5) | 0.016(1) | 1.26(47) | 2.742(6) | 0.011(3) | 29.78 | 10 |
|  |  |  |  | 0.14(38) | 3.152(4) | 0.007(20) |  |  |
| 360 | 5.24(33) | 2.427(5) | 0.015(1) | 1.53(54) | 2.743(7) | 0.015(4) | 27.86 | 10 |
|  |  |  |  | 0.32(39) | 3.169(2) | 0.009(10) |  |  |
| 370 | 5.06(32) | 2.418(5) | 0.013(1) | 0.98(52) | 2.743(10) | 0.014(5) | 28.22 | 10 |
|  |  |  |  | 1.21(64) | 3.165(1) | 0.014(5) |  |  |
| 380 | 5.04(28) | 2.409(4) | 0.011(1) | 2.94(69) | 3.166(6) | 0.015(2) | 26.01 | 7 |
| 390 | 5.28(30) | 2.408(4) | 0.011(1) | 3.24(70) | 3.170(5) | 0.015(2) | 26.48 | 7 |
| 410 | 5.09(29) | 2.406(4) | 0.011(1) | 3.23(69) | 3.170(5) | 0.015(2) | 26.17 | 7 |
| 420 | 5.17(30) | 2.405(4) | 0.012(1) | 3.37(75) | 3.170(6) | 0.16(2) | 26.99 | 7 |
| 430 | 5.20(31) | 2..407(4) | 0.012(1) | 3.16(72) | 3.172(6) | 0.015(2) | 27.80 | 7 |
| 440 | 5.19(32) | 2.406(4) | 0.012(1) | 3.35(81) | 3.171(6) | 0.016(3) | 28.67 | 7 |
| 450 | 5.55(24) | 2.405(3) | 0.013(1) | 3.95(64) | 3.171(4) | 0.018(2) | 20.06 | 7 |

N = Coordination number; r = interatomic distance; A = Debye-Waller factor; R = Discrepancy index; NP = Number of parameters refined.