J. Mat. Chem.,. "Zeolite syntheses using linear diquats of varying length in fluoride media. The synthesis of ITQ-8, ITQ-10, ITQ-14 and high silica Nu-87". M.J. Díaz-Cabañas, M.A. Camblor, Z. Liu,  T. Ohsuna and O. Terasaki,

##### Supplementary material

1H and 13C NMR spectra of MnBQ2+ linear diquats

1H NMR spectrum of  1,4–diquinuclidiniumbutane (M4BQ2+) in D2O.

13C NMR spectrum of  1,4–diquinuclidiniumbutane (M4BQ2+) in D2O.

1H NMR spectrum of  1,6–diquinuclidiniumhexane (M6BQ2+) in D2O.

13C NMR spectrum of  11,6–diquinuclidiniumhexane (M6BQ2+) in D2O.

1H NMR spectrum of  1,8–diquinuclidiniumoctane (M8BQ2+) in D2O.

13C NMR spectrum of 1,8–diquinuclidiniumoctane (M8BQ2+) in D2O

XRD pattern for the as-made material identified in Table 4 as "unknown". Arrows point to reflections from zeolite Beta.