# Supplementary data

### Table S1.  Thermogravimetric analysis of mesostructured BAPO’s.

| Sample | Al : B | Step I | Step II | Step III | Total W. L., % | III/II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T, °C | W.L., % | T, °C | W.L., % | T, °C | W.L., % |  |  |
| Hex-1 | 25 | 98.0 | 9.83 | 246.4 | 24.3 | 343.3 | 26.9 | 61.1 | 1.11 |
|  | 10 | 70.7 | 9.19 | 260.6 | 21.3 | 340.8 | 27.6 | 58.1 | 1.30 |
|  | 5 | 81.5 | 8.38 | 254.1 | 22.6 | 342.5 | 28.1 | 59.1 | 1.24 |
|  | 2.5 | 91.7 | 8.82 | 253.7 | 21.2 | 343.7 | 28.5 | 58.5 | 1.34 |
| Hex-2 | 25 | 84.6 | 10.3 | 244.9 | 27.7 | 337.9 | 27.8 | 65.9 | 1.00 |
|  | 10 | 71.1 | 8.58 | 244.9 | 28.9 | 334.4 | 27.9 | 65.4 | 0.97 |
|  | 5 | 82.7 | 9.02 | 243.7 | 28.6 | 340.3 | 28.6 | 66.2 | 1.00 |
|  | 2.5 | 79.9 | 9.12 | 242.2 | 28.1 | 333.7 | 29.5 | 66.7 | 1.05 |