Table S1	Parameters obtained after refinement of the EXAFS data at the Ni and Mo K-edges for LDH0.30(Mo).

| Edge | Shell | CN | R (Å) | 22 (Å2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mo K-edge | Mo-O | 3.0 | 1.72(1) | 0.007(1) |
|  | Mo-O | 1.0 | 1.93(1) | 0.008(1) |
|  | Mo-O | 2.0 | 2.23(1) | 0.012(1) |
|  | Mo-Mo | 1.0 | 3.25(2) | 0.0050(6) |
| Ni K-edge | Ni-O | 6.0 | 2.03(1) | 0.013(1) |
|  | Ni-Ni | 6.0 | 3.01(2) | 0.017(2) |
|  | Ni-Ni | 6.0 | 5.17(4) | 0.035(4) |
|  | Ni-Ni | 6.0 | 6.19(6) | 0.018(2) |

Table S2	Parameters obtained after refinement of the EXAFS data at the W L(III)-edge for LDH0.30(W).

| Edge | Shell | CN | R (Å) | 22 (Å2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W L(III)-edge | W-O | 3.0 | 1.74(1) | 0.007(1) |
|  | W-O | 1.0 | 1.95(1) | 0.006(1) |
|  | W-W | 1.0 | 3.20(2) | 0.019(1) |