Strontium phosphates with (-Ca3(PO4)2-type structures: Sr9NiLi(PO4)7, Sr9.04Ni1.02Na0.88(PO4)7, and Sr9.08Ni1.04K0.76(PO4)7

Alexei A. Belik, Fujio Izumi, Takuji Ikeda, Artem P. Malakho and Bogdan I. Lazoryak

Journal of Materials Chemistry, Article No. B204808F

Table S1

Bond lengths (Å) and O(P(O bond angles in Sr9.04Ni1.02Na0.88(PO4)7 (Na-SNP) and Sr9.08Ni1.04K0.76(PO4)7 (K-SNP)

| Bonds | Na-SNP | K-SNP |
| --- | --- | --- |
| Sr1(O32 (O34 (O24 (O31 (O12 (O23 (O24( (O22 | 2.465(8) 2.521(6) 2.563(11) 2.600(10) 2.605(8) 2.606(11) 2.671(12) 2.731(12) | 2.433(9) 2.507(7) 2.568(13) 2.642(12) 2.632(9) 2.625(13) 2.658(14) 2.784(12) |
| Sr2(O12 (O33 (O33( (O23 (O21 (O22 (O31 (O32 | 2.471(8) 2.491(10) 2.545(10) 2.580(9) 2.582(7) 2.590(9) 2.644(10) 2.710(9) | 2.460(9) 2.491(12) 2.522(12) 2.531(10) 2.544(8) 2.618(9) 2.650(11) 2.711(10) |
| Sr3(O23 (O31 (O34 (O22 (O34( (O11 (O32 (O21 (O12 | 2.525(8) 2.560(10) 2.589(10) 2.594(9) 2.619(10) 2.665(4) 2.674(9) 2.864(8) 3.150(10) | 2.530(9) 2.541(11) 2.602(11) 2.615(9) 2.632(12) 2.661(4) 2.687(9) 2.831(9) 3.090(10) |
| M4(O21 ((3) (O12 ((3) | 2.394(8) 2.995(12) | 2.512(9) 3.133(11) |

Table S1 (continued)

| Bonds and angels | Na-SNP | K-SNP |
| --- | --- | --- |
| Ni5(O24 ((3) (O33 ((3) | 2.076(7) 2.148(7) | 2.055(8) 2.190(9) |
| P1(O11 (O12 ((3) | 1.570(15) 1.511(6) | 1.540(14) 1.531(7) |
| P2(O21 (O22 (O23 (O24 | 1.581(7) 1.525(9) 1.560(9) 1.596(6) | 1.557(9) 1.537(10) 1.589(10) 1.588(7) |
| P3(O31 (O32 (O33 (O34 | 1.545(10) 1.578(9) 1.547(7) 1.521(7) | 1.519(11) 1.606(10) 1.562(8) 1.544(8) |
| O11(P1(O12 ((3) O12(P1(O12 ((3) | 106.2(4) 112.5(4) | 106.2(5) 112.6(4) |
| O21(P2(O22 O21(P2(O23 O21(P2(O24 O22(P2(O23 O22(P2(O24 O23(P2(O24 | 111.6(5) 104.8(6) 112.4(4) 115.0(5) 106.3(7) 106.9(6) | 111.8(6) 104.8(6) 112.3(5) 112.2(5) 107.1(8) 108.6(7) |
| O31(P3(O32 O31(P3(O33 O31(P3(O34 O32(P3(O33 O32(P3(O34 O33(P3(O34 | 112.6(6) 106.2(6) 108.9(6) 107.6(5) 108.7(6) 112.8(4) | 115.0(7) 106.5(7) 107.9(8) 106.3(6) 109.4(7) 111.8(5) |