SUPPLEMENTARY MATERIAL

Table:	d-spacings of the oxides from X-ray powder diffraction. Values shown are in angstroms.

|  | Co3O421 | CoFe2O422 | Fe3O423 | Co6Fe2O11 | Co3.6Fe3.6O10.2 |  | Co2.25Fe4.5O9.75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.669 (20) | 4.847 (10) | 4.852 (8) | 4.69 (24) | 4.72 (19) | 4.80 (19) | 4.78 (22) |
|  | 2.860 (40) | 2.968 (30) | 2.967 (30) | 2.87 (36) | 2.90 (35) | 2.98 (35) | 2.91 (38) |
|  |  | 2.531 (100) | 2.532 (100) |  |  | 2.50 (100) | 2.48 (100) |
|  | 2.438 (100) | 2.424 (8) | 2.424 (8) | 2.45 (100) | 2.46 (100) |  |  |
|  | 2.333 (12) |  |  | 2.36 (10) |  |  |  |
|  | 2.021 (25) | 2.099 (20) | 2.099 (20) | 2.04 (24) | 2.04 (23) | 2.08 (23) | 2.06 (25) |
|  |  | 1.713 (10) | 1.715 (10) |  |  |  |  |
|  | 1.651 (12) |  |  | 1.67 (5) |  |  |  |
|  |  | 1.615 (30) | 1.616 (30) |  |  | 1.60 (15) |  |
|  | 1.556 (35) |  |  | 1.57 (18) | 1.57 (15) |  | 1.58 (22) |
|  |  | 1.483 (40) | 1.485 (40) |  |  | 1.48 (20) |  |
|  | 1.429 (45) | 1.419 (3) | 1.419 (2) | 1.44 (20) | 1.45 (38) | 1.44 (38) | 1.45 (35) |
| a (Å) | 8.086 | 8.394 | 8.398 | 8.159 | 8.159 | 8.292 | 8.225 |
| Vol (Å3) | 528.7 | 591.4 | 592.3 | 543.1 | 543.1 | 570.0 | 556.5 |