Table S1

Atomic Coordinates [x 104] and Equivalent Isotropic Displacement Parameters [Ǻ2 x 103] for [Nd2(H2O)2(SO4)5][C2N2H10]2,  I

| Atom | x | y | z | Ueqa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nd(1) | 4303(1) | 2556(1) | 4947(1) | 10(1) |
| Nd(2) | 6380(1) | 98(1) | 7199(1) | 11(1) |
| S(1) | 11045(2) | 425(1) | 7472(1) | 13(1) |
| S(2) | 5072(2) | 4001(1) | 6273(1) | 12(1) |
| S(3) | 5082(2) | 1342(1) | 6097(1) | 12(1) |
| S(4) | -1258(2) | 2924(1) | 4591(1) | 12(1) |
| S(5) | 3359(2) | 1356(1) | 3790(1) | 12(1) |
| O(1) | 630(6) | 2620(2) | 4927(2) | 21(1) |
| O(2) | 3784(6) | 3434(2) | 5869(2) | 19(1) |
| O(3) | 3680(8) | 3748(3) | 4260(3) | 20(1) |
| O(4) | 6580(6) | 1760(2) | 5727(2) | 18(1) |
| O(5) | -2453(6) | 3324(2) | 5073(2) | 17(1) |
| O(6) | 3936(6) | 1187(2) | 4486(2) | 16(1) |
| O(7) | 3083(6) | 1627(2) | 5825(2) | 16(1) |
| O(8) | -2545(6) | 2275(2) | 4319(2) | 18(1) |
| O(9) | 2971(6) | 2202(2) | 3741(2) | 20(1) |
| O(10) | 12677(6) | 33(2) | 7155(2) | 21(1) |
| O(11) | 6340(9) | 1043(3) | 8111(2) | 26(1) |
| O(12) | 9766(6) | -181(2) | 7765(2) | 18(1) |
| O(13) | 6105(6) | -750(2) | 8176(2) | 22(1) |
| O(14) | 4986(6) | 1114(2) | 3378(2) | 19(1) |
| O(15) | 9640(6) | 813(2) | 6971(2) | 16(1) |
| O(16) | 5442(6) | 1486(2) | 6806(2) | 17(1) |
| O(17) | 5285(6) | 482(2) | 6011(2) | 18(1) |
| O(18) | 1575(6) | 882(2) | 3546(2) | 20(1) |
| O(19) | 11877(7) | 971(3) | 7968(2) | 31(1) |
| O(20) | 5524(7) | 4673(2) | 5874(2) | 29(1) |
| O(21) | 6944(6) | 3617(3) | 6530(2) | 31(1) |
| O(22) | -792(6) | 3467(3) | 4075(2) | 23(1) |
| N(1) | 8337(8) | 3256(3) | 7797(3) | 25(1) |
| N(2) | 10026(8) | 2481(3) | 6463(3) | 29(1) |
| N(3) | 10077(9) | 4773(4) | 5889(3) | 39(2) |
| N(4) | 8180(10) | 538(4) | 4409(3) | 47(2) |
| C(1) | 9354(9) | 2513(3) | 7632(3) | 20(1) |
| C(2) | 10891(9) | 2638(4) | 7140(3) | 22(1) |
| C(3) | 10810(9) | 4828(4) | 5238(3) | 20(1) |
| C(4) | 9400(11) | 368(4) | 5028(3) | 33(2) |

aUeq is defined as one-third trace of the orthogonalized tensor Uij.

Table S2

Atomic Coordinates [x 104] and Equivalent Isotropic Displacement Parameters [Ǻ2 x 103] for [Nd2(SO4)4(H2O)2][C4N2H12], II

| Atom | x | y | z | Ueqa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nd(1) | 3466(1) | 4206(1) | 1296(1) | 9(1) |
| Nd(2) | 7327(1) | 8671(1) | 4478(1) | 10(1) |
| S(1) | 11599(3) | 8803(2) | 3580(1) | 12(1) |
| S(2) | 5331(3) | 6571(1) | 2742(1) | 12(1) |
| S(3) | 7627(3) | 3526(1) | 731(1) | 11(1) |
| S(4) | 2641(3) | 2473(2) | 3193(1) | 12(1) |
| O(1) | 9763(7) | 4161(4) | 1223(4) | 18(1) |
| O(2) | 6443(7) | 4353(4) | 114(3) | 12(1) |
| O(3) | 3525(8) | 3751(4) | 3266(4) | 17(1) |
| O(4) | 1796(10) | 2974(5) | -417(4) | 23(1) |
| O(5) | 6394(7) | 3119(4) | 1599(4) | 17(1) |
| O(6) | 3091(7) | 6012(4) | 2349(4) | 16(1) |
| O(7) | 6514(7) | 5855(4) | 2213(4) | 16(1) |
| O(8) | 1973(7) | 2125(4) | 1999(4) | 19(1) |
| O(9) | 13738(7) | 8838(5) | 4196(4) | 27(1) |
| O(10) | 5862(7) | 7805(4) | 2469(4) | 16(1) |
| O(11) | 10841(7) | 9777(4) | 4101(4) | 14(1) |
| O(12) | 5896(7) | 6565(4) | 3984(3) | 15(1) |
| O(13) | 4235(7) | 1871(4) | 3801(4) | 16(1) |
| O(14) | 10099(7) | 7760(4) | 3816(4) | 22(1) |
| O(15) | 6977(10) | 10473(5) | 3380(4) | 20(1) |
| O(16) | 876(7) | 2203(4) | 3811(4) | 18(1) |
| O(17) | 11553(8) | 8951(5) | 2408(4) | 27(1) |
| O(18) | 7700(7) | 2563(4) | -17(4) | 17(1) |
| N(1) | 5264(9) | 453(5) | -1047(4) | 20(1) |
| N(2) | 10321(13) | 5286(9) | 3927(6) | 59(3) |
| C(1) | 6664(13) | -289(7) | -501(6) | 28(2) |
| C(2) | 3147(12) | 173(7) | -756(6) | 27(2) |
| C(3) | 12067(13) | 5477(10) | 4857(7) | 55(3) |
| C(4) | 8672(17) | 4283(7) | 4128(8) | 56(3) |

aUeq is defined as one-third trace of the orthogonalized tensor Uij.

Table S3

Atomic Coordinates [x 104] and Equivalent Isotropic Displacement Parameters [Ǻ2 x 103] for [Nd2(SO4)4][C2N2H10], III

| Atom | x | y | z | Ueqa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nd(1) | -2066(1) | -2204(1) | 405(1) | 10(1) |
| S(1) | -7041(3) | -2873(2) | -1625(2) | 9(1) |
| S(2) | -7073(3) | -1558(2) | 2435(2) | 10(1) |
| O(1) | -4662(9) | -3396(6) | -1014(5) | 16(1) |
| O(2) | 1005(9) | -2556(6) | 2030(5) | 17(1) |
| O(3) | -4727(8) | -2910(6) | 2547(5) | 16(1) |
| O(4) | -6334(8) | -266(6) | 1278(5) | 15(1) |
| O(5) | 1270(8) | -4245(6) | -1108(5) | 14(1) |
| O(6) | 1547(8) | -1060(6) | -1047(4) | 12(1) |
| O(7) | -6665(10) | -2747(7) | -3107(5) | 21(1) |
| O(8) | -7912(10) | -619(7) | 3717(5) | 24(1) |
| N(1) | -2250(12) | -2684(8) | 4973(6) | 21(1) |
| C(1) | -1150(14) | -4624(10) | 5468(8) | 24(2) |

aUeq is defined as one-third trace of the orthogonalized tensor Uij.

Table S4

Atomic Coordinates [x 104] and Equivalent Isotropic Displacement Parameters [Ǻ2 x 103] for [La2(SO4)4][C3N2H12], IV

| # Atom | x | y | z | Ueqa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La(1) | 6516(1) | 1776(1) | 5179(1) | 11(1) |
| La(2) | 8496(1) | 6749(1) | 4745(1) | 11(1) |
| S(1) | 8814(1) | 1710(1) | 4203(1) | 11(1) |
| S(2) | 4296(1) | 1818(2) | 6161(1) | 12(1) |
| S(3) | 6287(1) | 6702(1) | 5774(1) | 11(1) |
| S(4) | 10773(1) | 6677(2) | 3809(1) | 13(1) |
| O(1) | 5022(3) | 6820(4) | 5551(2) | 19(1) |
| O(2) | 8234(3) | 2042(4) | 6015(2) | 21(1) |
| O(3) | 4473(3) | 539(4) | 5592(1) | 18(1) |
| O(4) | 5450(3) | 2844(4) | 6201(1) | 18(1) |
| O(5) | 8133(2) | 165(4) | 4498(1) | 16(1) |
| O(6) | 6878(3) | 5184(4) | 5398(1) | 16(1) |
| O(7) | 6979(3) | -1625(4) | 5559(2) | 16(1) |
| O(8) | 8128(3) | 3360(4) | 4424(1) | 15(1) |
| O(9) | 6706(3) | 6948(4) | 3995(2) | 21(1) |
| O(10) | 9955(3) | 8293(4) | 5506(2) | 18(1) |
| O(11) | 9633(3) | 7710(4) | 3720(2) | 19(1) |
| O(12) | 10556(3) | 5442(4) | 4390(1) | 18(1) |
| O(13) | 8820(3) | 1626(4) | 3485(2) | 21(1) |
| O(14) | 4112(3) | 849(5) | 6767(2) | 28(1) |
| O(15) | 6439(3) | 6457(4) | 6482(2) | 22(1) |
| O(16) | 11042(3) | 5634(5) | 3222(2) | 24(1) |
| N(1) | 6787(4) | 3221(5) | 7449(2) | 25(1) |
| N(2) | 8714(4) | -1522(6) | 6874(2) | 40(1) |
| C(1) | 6505(4) | 1465(7) | 7788(2) | 24(1) |
| C(2) | 8276(4) | -384(7) | 7427(2) | 28(1) |
| C(3) | 6926(4) | -151(7) | 7381(2) | 21(1) |

aUeq is defined as one-third trace of the orthogonalized tensor Uij.

Table S5

Atomic Coordinates [x 104] and Equivalent Isotropic Displacement Parameters [Ǻ2 x 103] for [Nd2(SO4)4(H2O)4][C6N2H14]2[SO4][C2N2H8][H2O]3, V

| # Atom | x | y | z | Ueqa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nd(1) | 1762(1) | 134(1) | 2178(1) | 11(1) |
| S(1) | 2470(1) | 2674(1) | 2276(1) | 12(1) |
| S(2) | 1510(1) | 338(1) | -103(1) | 14(1) |
| S(3) | 0 | 4383(2) | 2500 | 27(1) |
| O(1) | 921(2) | 1250(6) | 2319(5) | 31(1) |
| O(2) | 1142(2) | -1619(5) | 2574(4) | 26(1) |
| O(3) | 1691(2) | -401(4) | -985(3) | 19(1) |
| O(4) | 1894(2) | 2583(4) | 2394(3) | 17(1) |
| O(5) | 1953(2) | 961(4) | 436(3) | 21(1) |
| O(6) | 1272(2) | -579(4) | 629(3) | 18(1) |
| O(7) | 2388(2) | -1517(4) | 1399(3) | 17(1) |
| O(8) | 2650(2) | 1280(4) | 2161(3) | 17(1) |
| O(9) | 2718(2) | 3328(4) | 3130(3) | 20(1) |
| O(10) | 1131(2) | 1358(5) | -411(4) | 27(1) |
| O(11) | 447(4) | 3614(8) | 2185(6) | 86(3) |
| O(12) | -164(2) | 5225(6) | 1661(4) | 42(1) |
| N(1) | -1866(2) | 4713(6) | -324(4) | 23(1) |
| N(2) | -1088(2) | 4768(5) | 780(4) | 21(1) |
| N(3) | -137(5) | 8164(13) | -480(9) | 99(4) |
| C(1) | -1398(3) | 5147(8) | -909(5) | 31(2) |
| C(2) | -1967(3) | 5656(7) | 506(5) | 25(1) |
| C(3) | -1762(3) | 3351(7) | 91(5) | 27(1) |
| C(4) | -1237(3) | 3363(6) | 587(5) | 22(1) |
| C(5) | -959(3) | 5440(7) | -177(5) | 27(2) |
| C(6) | -1536(3) | 5465(7) | 1271(5) | 23(1) |
| C(7) | -98(5) | 9276(12) | 155(12) | 95(5) |
| O(100) | 352(3) | 7548(7) | 1403(5) | 59(2) |
| O(200) | -42(4) | 113(11) | 1918(9) | 41(3) |

aUeq is defined as one-third trace of the orthogonalized tensor Uij.

## Table S6

Selected Hydrogen Bonding Interaction in compounds I to V

|  | D-H…A | D-H (Å) |  | H...A (Å) | D...A (Å) |  | D-H...A (º) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | O(11)-H(1)…O(22) | 0.77(9) |  | 2.00(10) | 2.74(1) |  | 163(10) |  |
|  | O(3)-H(1#)…O(19) | 0.59(10) |  | 2.33(10) | 2.84(1) |  | 148(12) |  |
|  | N(4)-H(6)…O(18) | 0.89(1) |  | 2.16(1) | 3.02(1) |  | 162.9(7) |  |
|  | N(4)-H(7)…O(17) | 0.89(1) |  | 2.08(1) | 2.94(1) |  | 161.2(7) |  |
|  | N(4)-H(8)…O(8) | 0.89(1) |  | 2.22(1) | 2.99(1) |  | 145.0(7) |  |
| I | N(3)-H(11)…O(13) | 0.89(1) |  | 2.28(1) | 3.16(1) |  | 168.6(7) |  |
|  | N(2)-H(15)…O(21) | 0.89(1) |  | 1.98(1) | 2.82(1) |  | 156.4(7) |  |
|  | N(2)-H(16)…O(2) | 0.89(1) |  | 2.50(1) | 3.28(1) |  | 146.1(6) |  |
|  | N(1)-H(19)…O(18) | 0.89(1) |  | 2.05(1) | 2.92(2) |  | 163.3(6) |  |
|  | N(1)-H(20)…O(21) | 0.89(1) |  | 1.89(1) | 2.74(1) |  | 159.0(6) |  |
|  | O(3)-H(23)…O(20) | 0.81(7) |  | 1.96(7) | 2.75(1) |  | 166(6) |  |
|  | C(4)-H(3)…O(17) | 0.97(1) |  | 2.60(1) | 3.52(1) |  | 158.3(7) |  |
|  | C(1)-H(18)…O(16) | 0.97(1) |  | 2.49(1) | 3.44(1) |  | 164.6(6) |  |
|  | N(2)-H(9)…O(14) | 0.899(14) |  | 2.130(11) | 2.957(11) |  | 152.5(10) |  |
|  | N(1)-H(11)…O(15) | 0.900(7) |  | 2.244(7) | 3.027(7) |  | 145.3(7) |  |
|  | N(1)-H(12)…O(18) | 0.901(8) |  | 1.929(7) | 2.794(7) |  | 160.6(6) |  |
| II | Intra O(4)-H(13)…O(7) | 0.96(11) |  | 1.99(11) | 2.879(7) |  | 153(9) |  |
|  | O(15)-H(15)…O(13) | 0.74(8) |  | 2.10(8) | 2.808(8) |  | 161(7) |  |
|  | Intra O(4)-H(16)…O(18) | 0.78(14) |  | 2.04(14) | 2.785(8) |  | 161(13) |  |
|  | C(4)-H(1)…O(16) | 0.970(13) |  | 2.237(11) | 3.165(11) |  | 159.8(10) |  |
|  | C(3)-H(3)…O(12) | 0.970(15) |  | 2.341(11) | 3.228(11) |  | 151.8(9) |  |
|  | N(1)-H(1)…O(7) | 0.890(9) | 2.083(8) |  |  | 2.887(8) |  | 149.9(6) |
| III | N(1)-H(2)…O(3) | 0.890(8) | 2.044(8) |  |  | 2.899(8) |  | 160.5(7) |
|  | N(1)-H(3)…O(8) | 0.890(9) | 2.334(8) |  |  | 3.117(8) |  | 146.9(6) |
|  | N(1)-H(1)…O(14) | 0.891(5) | 1.812(5) |  |  | 2.698(5) |  | 172.7(5) |
| IV | N(1)-H(2)…O(4) | 0.890(6) | 2.011(5) |  |  | 2.891(5) |  | 169.1(4) |
|  | N(2)-H(4)…O(13) | 0.890(6) | 2.043(6) |  |  | 2.854(6) |  | 151.1(5) |
|  | C(2)-H(10)…O(11) | 0.971(6) | 2.481(5) |  |  | 3.418(5) |  | 161.9(5) |
|  | O(100)-H(1)…O(12) | 0.99(7) | 1.77(6) |  |  | 2.713(9) |  | 158(7) |
|  | O(1)-H(5)…O(200) | 0.82(10) | 1.95(10) |  |  | 2.764(12) |  | 170(11) |
|  | O(100)-H(9)…O(200) | 1.00(9) | 2.59(9) |  |  | 3.523(13) |  | 155(8) |
|  | Intra O(2)-H(11)…O(10) | 0.72(9) | 2.02(9) |  |  | 2.716(8) |  | 163(8) |
| V | O(1)-H(12)…O(11) | 0.68(9) | 2.02(9) |  |  | 2.683(10) |  | 166(9) |
|  | O(2)-H(20)…O(100) | 0.75(10) | 1.98(10) |  |  | 2.690(9) |  | 159(9) |
|  | N(2)-H(20D)…O(12) | 0.911(7) | 1.803(7) |  |  | 2.677(7) |  | 159.9(6) |
|  | C(1)-H(1A)…O(4) | 0.970(11) | 2.353(9) |  |  | 3.291(9) |  | 162.3(8) |
|  | C(2)-H(2A)…O(3) | 0.971(11) | 2.569(9) |  |  | 3.492(9) |  | 159.0(7) |
|  | C(3)-H(3D)…O(9) | 0.970(10) | 2.481(9) |  |  | 3.412(9) |  | 160.9(7) |
|  | C(5)-H(5E)…O(10) | 0.970(10) | 2.424(9) |  |  | 3.358(9) |  | 161.6(8) |
|  | C(6)-H(6A)…O(2) | 0.970(10) | 2.514(9) |  |  | 3.477(9) |  | 171.8(7) |