## Electronic Supplementary Material for the manuscript 8/09030K

Table of atomic coordinates for compounds I, [NH(CH2)2NH2(CH2)2NH3]2+[Zn5(PO4)4]2- and II, [CN5H6]+[Zn2(PO4)(HPO4)]-.

Table 1. Atomic coordinates [ x  104]  and equivalent isotropic displacement parameters [Å2  x  103] for I, [NH(CH2)2NH2(CH2)2NH3]2+[Zn5(PO4)4]2-.

| Atom | x | y | z | U(eq)# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zn (1) | -4099(1) | -13149(3) | -8699(1) | 12(1) |
| Zn (2) | -7827(1) | -17957(3) | -12742(1) | 14(1) |
| Zn (3) | -5355(1) | -17189(2) | -9744(1) | 12(1) |
| Zn (4) | -6324(1) | -12283(2) | -11069(1) | 14(1) |
| Zn (5) | -5233(1) | -11260(3) | -7023(1) | 14(1) |
| P(1) | -6397(2) | -17481(6) | -12055(3) | 11(1) |
| P(2) | -7726(2) | -12772(6) | -11649(3) | 12(1) |
| P(3) | -4239(2) | -8102(6) | -9751(3) | 11(1) |
| P(4) | -5251(2) | -12159(6) | -8740(3) | 11(1) |
| O(1) | -3178(4) | -13757(16) | -7645(6) | 15(2) |
| O(2) | -4378(4) | -10947(16) | -9766(6) | 19(2) |
| O(3) | -4482(4) | -16596(16) | -9275(7) | 18(2) |
| O(4) | -4529(5) | -12316(17) | -8199(7) | 20(2) |
| O(5) | -7780(5) | -15624(17) | -11857(7) | 27(2) |
| O(6) | -7094(4) | -18388(20) | -12684(7) | 25(2) |
| O(7) | -8519(4) | -17477(17) | -14131(8) | 22(2) |
| O(8) | -5630(4) | -13743(16) | -9721(6) | 15(2) |
| O(9) | -5997(4) | -18841(16) | -11041(6) | 17(2) |
| O(10) | -5500(4) | -9351(15) | -9025(6) | 17(2) |
| O(11) | -7054(4) | -11758(19) | -11142(8) | 25(2) |
| O(12) | -6317(4) | -14596(17) | -11890(7) | 24(2) |
| O(13) | -5416(4) | -13171(16) | -8131(7) | 18(2) |
| O(14) | -6123(4) | -11644(17) | -7542(7) | 16(2) |
| O(15) | -4601(5) | -12920(15) | -5784(7) | 18(2) |
| O(16) | -7892(5) | -12227(16) | -10991(8) | 22(2) |
| N(2) | -3078(6) | -7651(21) | -5521(9) | 20(3) |
| N(1) | -1675(5) | -5528(23) | -4335(8) | 26(3) |
| N(3) | -4874(5) | -7723(19) | -6878(9) | 15(3) |
| C(2) | -2512(7) | -8033(26) | -4483(11) | 22(3) |
| C(1) | -1892(6) | -8107(26) | -4327(11) | 25(3) |
| C(3) | -3674(7) | -7845(31) | -5671(12) | 31(3) |
| C(4) | -4250(8) | -7430(29) | -6711(12) | 25(3) |

Table 2. Atomic coordinates [ x  104]  and equivalent isotropic displacement parameters [Å2  x  103]  for II, [CN5H6]+[Zn2(PO4)(HPO4)]-.

| Atom | x | y | z | U(eq)@ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zn(1) | 1254(1) | 5960(1) | 238(1) | 14(1) |
| Zn(2) | -2261(1) | 9910(1) | 455(1) | 12(1) |
| P(1) | 512(2) | 8208(1) | 749(2) | 12(1) |
| P(2) | 107(2) | 5066(1) | -2828(2) | 11(1) |
| O(1) | -254(6) | 7147(4) | 279(5) | 19(1) |
| O(2) | 183(6) | 4967(3) | -1289(5) | 12(1) |
| O(3) | -3542(6) | 9461(4) | -1354(5) | 17(1) |
| O(4) | -710(6) | 8816(4) | 1416(5) | 16(1) |
| O(5) | -888(6) | 11167(4) | 423(5) | 15(1) |
| O(6) | -3243(6) | 10426(4) | 1925(5) | 15(1) |
| O(7) | -2185(6) | 8010(4) | 1939(5) | 21(1) |
| O(8) | -6(6) | 6217(4) | -3247(5) | 17(1) |
| N(1) | 6108(8) | 6837(5) | -315(7) | 27(2) |
| N(2) | 5021(8) | 5947(5) | 1254(6) | 25(2) |
| N(3) | 3125(7) | 6670(4) | -582(6) | 14(1) |
| N(4) | 2846(7) | 7260(5) | -1831(6) | 18(1) |
| N(5) | 3601(7) | 5599(5) | 1680(6) | 21(2) |
| C(1) | 4745(9) | 6519(6) | 78(7) | 17(2) |

# U(eq) is defined as one third of the trace of the orthogonalized Uij tensor.

@ U(eq) is defined as one third of the trace of the orthogonalized Uij tensor.