Table S1. Fractional coordinates for the non-hydrogen atoms in the asymmetric unit of 6 in the final Rietveld refinement.

| Atom | x/a | y/b | z/c |
| --- | --- | --- | --- |
| O | 0.2923(5) | 0.1285(6) | 0.01115(35) |
| C(1) | 0.1275(8) | –0.1150(12) | 0.0844(7) |
| C(2) | 0.1490(7) | 0.0701(14) | 0.0031(8) |
| C(3) | 0.0185(10) | 0.1808(8) | –0.0836(7) |
| C(4) | 0.2651(8) | –0.2280(10) | 0.1718(6) |
| C(5) | 0.3672(7) | –0.3178(10) | 0.2468(6) |
| C(6) | 0.3110(8) | 0.3037(10) | –0.0822(7) |

Table S2. Fractional coordinates for the non-hydrogen atoms in the asymmetric unit of 7 in the final Rietveld refinement.

| Atom | x/a | y/b | z/c |
| --- | --- | --- | --- |
| C(4) | 0.03053 | -0.05365 | 0.15894 |
| C(5) | -0.14148 | -0.07635 | 0.04675 |
| C(6) | 0 .17225 | 0.02236 | 0.11314 |
| O(7) | 0.06325 | -0.10485 | 0.31419 |
| C(8) | -0.08916 | -0.18485 | 0.34552 |
| C(9) | -0.02712 | -0.25323 | 0.49617 |
| C(12) | -0.19183 | -0.32909 | 0.54613 |
| C(15) | -0.12952 | -0.40638 | 0.68122 |
| C(18) | -0.28970 | -0.50335 | 0.68963 |
| C(21) | -0.23906 | -0.56156 | 0.85964 |
| C(24) | -0.40673 | -0.64477 | 0.88887 |
| C(27) | -0.35009 | -0.72455 | 1.02218 |
| C(33) | 0.34918 | 0.04571 | 0.22853 |
| C(34) | 0.49756 | 0.06628 | 032292 |

Table S3. Internal coordinate descriptions of compounds 6 and 7.  The final three columns contain the atom numbers corresponding to the distance, angle and torsion from the current atom respectively

| Atom | Distance / Å | Angle / º | Torsion / º | #D | #A | #T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 0.0000 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 1.4075 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| C | 1.4000 | 60.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 |
| C | 1.4000 | 60.0 | 180.0 | 2 | 1 | 3 |
| O | 1.3700 | 179.0 | 180.0 | 2 | 1 | 3 |
| C | 1.4400 | 115.0 | Variable | 5 | 2 | 3 |
| H | 1.0000 | 109.5 | 180.0 | 6 | 5 | 2 |
| H | 1.0000 | 109.5 | 120.0 | 6 | 5 | 7 |
| H | 1.0000 | 109.5 | 240.0 | 6 | 5 | 7 |
| C | 1.4400 | 120.0 | 0.0 | 4 | 2 | 5 |
| C | 1.2000 | 179.0 | 180.0 | 10 | 4 | 2 |
| H | 1.0000 | 179.0 | 180.0 | 11 | 10 | 4 |
| H | 1.0000 | 120.0 | 180.0 | 3 | 2 | 4 |

| Atom | Distance / Å | Angle / º | Torsion / º | # D | # A | # T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 1.408 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| C | 1.400 | 60.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 |
| C | 1.400 | 60.0 | 180.0 | 2 | 1 | 3 |
| O | 1.370 | 179.0 | 180.0 | 2 | 1 | 3 |
| C | 1.440 | 115.0 | Variable | 5 | 2 | 3 |
| C | 1.540 | 109.5 | Variable | 6 | 5 | 2 |
| H | 1.000 | 109.5 | 120.0 | 6 | 5 | 7 |
| H | 1.000 | 109.5 | 240.0 | 6 | 5 | 7 |
| C | 1.540 | 109.5 | Variable | 7 | 6 | 5 |
| H | 1.000 | 109.5 | 120.0 | 7 | 6 | 10 |
| H | 1.000 | 109.5 | 240.0 | 7 | 6 | 10 |
| C | 1.540 | 109.5 | Variable | 10 | 7 | 6 |
| H | 1.000 | 109.5 | 120.0 | 10 | 7 | 13 |
| H | 1.000 | 109.5 | 240.0 | 10 | 7 | 13 |
| C | 1.540 | 109.5 | Variable | 13 | 10 | 7 |
| H | 1.000 | 109.5 | 120.0 | 13 | 10 | 16 |
| H | 1.000 | 109.5 | 240.0 | 13 | 10 | 16 |
| C | 1.540 | 109.5 | Variable | 16 | 13 | 10 |
| H | 1.000 | 109.5 | 120.0 | 16 | 13 | 19 |
| C | 1.540 | 109.5 | Variable | 19 | 16 | 13 |
| H | 1.000 | 109.5 | 120.0 | 19 | 16 | 22 |
| H | 1.000 | 109.5 | 240.0 | 19 | 16 | 22 |
| C | 1.540 | 109.5 | Variable | 22 | 19 | 16 |
| H | 1.000 | 109.5 | 120.0 | 22 | 19 | 25 |
| H | 1.000 | 109.5 | 240.0 | 22 | 19 | 25 |
| H | 1.000 | 109.5 | 180.0 | 25 | 22 | 19 |
| H | 1.000 | 109.5 | 120.0 | 25 | 19 | 28 |
| H | 1.000 | 109.5 | 240.0 | 25 | 19 | 28 |
| C | 1.440 | 120.0 | 0.0 | 4 | 2 | 5 |
| C | 1.200 | 179.0 | 180.0 | 31 | 4 | 2 |
| H | 1.000 | 179.0 | 180.0 | 32 | 31 | 4 |
| H | 1.000 | 120.0 | 180.0 | 3 | 2 | 4 |