# Supplementary data

Magnetic Data

Equation type used for fitting of data:

x(A) + (1-x)(B) + C + ...

Where, x is coefficient and

A. User defined term

B. Curie term S=2.5

g-value fixed

Starting:

Parameter        Value                    Step

J                     -1.70000E+01      -1.70000E-01

COEFF1          1.00000E+00       1.00000E-02

Solution:

Parameter        Value                    Std. devn.

J        =           -2.24118E+01 +/-  1.6417E-01

COEFF1   =     9.78675E-01 +/-  5.2321E-04

g-value given =  1.9000

L.S. Error =   .3610D-02

Temp.(K)         eff (obsd)                  eff (calcd)

298.89		3.45443		3.50294

298.89		3.42992		3.50294

298.89		3.42288		3.50294

298.85		3.42969		3.50271

298.76		3.43619		3.50218

298.55		3.43849		3.50095

298.2		3.41893		3.50233

297.8		3.41664		3.49998

297.29		3.41371		3.49698

296.73		3.40698		3.49711

296.06		3.42063		3.49316

295.34		3.40599		3.48891

294.56		3.41195		3.48771

293.75		3.40378		3.48631

292.85		3.40204		3.48096

291.95		3.39334		3.479

291.02		3.38793		3.47345

290.05		3.38573		3.47103

289.05		3.38334		3.4684

288.03		3.37736		3.46228

287.04		3.37499		3.45967

286.02		3.37583		3.45686

284.98		3.36285		3.45057

283.93		3.36687		3.44753

282.76		3.37009		3.44373

281.61		3.35309		3.43672

280.46		3.36981		3.43299

279.25		3.35583		3.42886

278.02		3.33165		3.42458

276.84		3.33463		3.42057

275.61		3.33722		3.41622

274.39		3.31651		3.40865

273.12		3.32211		3.40399

271.87		3.3145		            3.39942

270.63		3.30693		3.39487

269.34		3.29904		3.38998

268.01		3.304			3.38479

266.73		3.30262		3.37988

265.44		3.29462		3.37487

264.1		3.28305		3.36951

262.78		3.28453		3.36423

261.41		3.27596		3.35858

260.1		3.27095		3.35329

258.74		3.27515		3.34763

257.37		3.25055		3.34186

256.03		3.25796		3.33315

254.64		3.24277		3.33026

253.25		3.22759		3.32423

251.88		3.23459		3.31829

250.48		3.23184		3.31211

249.08		3.21968		3.30588

247.66		3.22601		3.29947

246.24		3.21056		3.29302

244.82		3.20746		3.28651

243.39		3.20727		3.2799

241.98		3.19491		3.27336

240.54		3.18844		3.26658

238.27		3.16122		3.25704

236.81		3.16362		3.24998

235.4		3.1602			3.24322

233.9		3.14712		3.2387

232.48		3.15543		3.23176

231.01		3.14247		3.22441

229.54		3.13246		3.21702

228.08		3.11658		3.20964

226.61		3.12705		3.20213

225.14		3.11398		3.19741

223.65		3.10365		3.18189

220.69		3.09457		3.17408

219.2		3.07837		3.16893

217.72		3.06796		3.16099

216.25		3.06897		3.15307

214.74		3.06107		3.14755

213.25		3.06169		3.13935

211.77		3.05384		3.13117

210.27		3.02624		3.12278

208.75		3.03199		3.11688

207.26		3.00729		3.10842

205.77		3.02402		3.10258

204.18		3.01778		3.09324

202.66		3.00924		3.08435

201.16		2.99538		3.07819

199.65		2.97601		3.06924

198.15		2.97019		3.06291

196.65		2.97497		3.05389

195.13		2.9661			3.04465

193.61		2.95453		3.03792

192.12		2.95365		3.02876

190.6		2.94194		3.02185

189.11		2.93822		3.01255

187.54		2.92858		3.00506

186.05		2.92206		2.9956

184.52		2.92532		2.98824

182.99		2.89028		2.97831

181.45		2.89331		2.97068

179.92		2.87099		2.96058

178.38		2.87123		2.95276

176.85		2.86637		2.94491

175.33		2.84658		2.93464

173.78		2.84385		2.92643

172.27		2.83146		2.91608

170.76		2.83122		2.90801

169.25		2.82109		2.89983

167.71		2.82503		2.88895

166.19		2.81459		2.88049

164.71		2.79728		2.86995

163.19		2.81256		2.86128

161.67		2.78074		2.8525

160.18		2.78882		2.8416

158.72		2.78988		2.83314

157.24		2.72614		2.82439

155.83		2.74612		2.81394

154.47		2.72727		2.80607

153.19		2.73408		2.79663

151.89		2.7292			2.78914

150.63		2.71562		2.77973

149.36		2.69745		2.77234

148.04		2.70765		2.76222

146.75		2.70021		2.75446

145.4		2.6943			2.74603

144.07		2.67327		2.73557

142.71		2.65629		2.72685

141.35		2.66294		2.71593

139.98		2.66063		2.70691

138.57		2.63662		2.69739

137.17		2.62538		2.68785

135.79		2.6226			2.67634

134.36		2.62119		2.66628

132.95		2.6074			2.65629

131.51		2.60344		2.64588

130.09		2.58529		2.63355

128.62		2.5787			2.62258

127.18		2.56623		2.61179

125.75		2.55176		2.60097

124.28		2.55452		2.5896

122.8		2.52754		2.57798

121.32		2.52198		2.56621

119.83		2.51798		2.55419

118.3		2.51327		2.54159

116.77		2.49885		2.52883

115.27		2.479			2.51623

113.76		2.47572		2.50336

112.21		2.45511		2.48989

110.68		2.45474		2.47646

109.09		2.42437		2.46218

107.49		2.41921		2.43505

104.28		2.39327		2.41949

102.65		2.40395		2.40395

100.93		2.36831		2.38884

99.23		2.36018		2.37202

97.48		2.33423		2.35435

95.64		2.33037		2.33698

93.83		2.31312		2.31966

91.94		2.28647		2.2994

90.04		2.27233		2.2803

88.07		2.26465		2.25994

85.98		2.23762		2.23762

83.89		2.21637		2.21484

81.66		2.20022		2.18972

79.42		2.18014		2.16392

77.1		2.15529		2.13791

74.66		2.128			2.1081

72.01		2.09406		2.07595

69.24		2.06559		2.04111

66.28		2.03807		2.00369

62.93		1.99483		1.95888

59.14		1.94734			1.9065

55.03		1.89493		1.84749

50.53		1.8381			1.78067

45.34		1.76307		1.6997

38.82		1.65614		1.59155

30.82		1.50403		1.4536

22.72		1.36247		1.32773

17.69		1.27369		1.27648

16.06		1.23632		1.26634

15.34		1.22052		1.26336

15.03		1.21363		1.26211

14.83		1.21048		1.26129

14.76		1.20811		1.26114

14.51		1.19979		1.26021

14.61		1.22622		1.26081

20.45		1.32039		1.30088

25		1.41858		1.35905

28.14		1.47456		1.40843

30.57		1.52806		1.44939

32.67		1.56459		1.4851

34.41		1.59531		1.515

36.02		1.62149		1.54347

37.52		1.64574		1.5695

38.89		1.67364		1.592

40.11		1.68919		1.61277

41.41		1.72024		1.63462

42.74		1.74468		1.6565

44.01		1.73804		1.67776

45.24		1.77454		1.69783

46.3		1.79625		1.71434

47.4		1.81535		1.73238

48.34		1.83327		1.74724

49.2		1.84198		1.76046

50.09		1.84547		1.77404

50.94		1.86327		1.78673

51.74		1.86558		1.79954

52.62		1.87007		1.81244

53.5		1.90839		1.82517

54.32		1.91611		1.83791

55.16		1.90068		1.84967

55.96		1.92499		1.86182

56.79		1.9333			1.87313

57.65		1.9443			1.88603

58.45		1.95895		1.89659

59.3		1.96829		1.90908