Table S1    HPLC peak retention times, masses (amu), and assignments of  [76]fullerene derivatives, from four runs

| ##### Time/ min | run 1 | run 2 | run 3 | run 4 | assignments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 |  |  | c |  | d |
| 7.1 | 954 |  |  |  | C76(CH2)3 |
|  | 984 |  |  |  | C76(CH2)4O |
| 8.0 | 940 |  | 940 |  | C76(CH2)2 |
|  | 970 |  |  |  | C76(CH2)3O |
|  |  |  |  | 1004 | C76Me4O2 |
| 9.1 | 940 |  |  |  | C76(CH2)2 |
|  | 956 |  |  |  | C76(CH2)2O |
| 9.7a | 928 | b | 928 | 928 | C76CH2H2 |
|  | 942 |  | 942 | 942 | C76Me2 |
|  | 954 |  | 954 |  | C76(CH2)3 |
|  |  |  | 958 | 958 | C76Me2O |
|  |  |  | 974 |  | C76Me2O2 |
| 11.2 | 940 |  | 940 | 940 | C76(CH2)2 |
|  | 968 |  |  | 968 | C76(CH2)4 |
| 20.8 | 1002 |  |  |  | C76Me6 |

a,b These fractions were recycled as described in the text.

c  Complex spectrum.

d  Polymethyls and hydrogenated derivatives.

Table S2  Calculated relative heats of formation of dimethyl [76]fullerenes

| ## Relative energies, kcal/mol |  |  |
| --- | --- | --- |
| hex-hex | AM1 | DFT |
| 14,15 | 2.31 | 1.99 |
| 2,3 | 3.63 | 0b |
| 1,6 | 4.68 | 0.61 |
| 4,5 | 10.1 | 6.05 |
| 12,13 | 16.9 | 10.85 |
| 11,28 | 34.6 | 12.6 |
| 29,30 | 35.7 | 16.5 |
| hex-pent |  |  |
| 31,32 | 19.35 | 16.9 |
| 16,17 | 19.3 | 7.7 |
| 11,12 | 24.9 | 6.95 |
| 13,30 | 25.4 | 15.4 |
| 1,2 | 25.1 | 12.8 |
| para |  |  |
| 11,30 | 0.73 | 1.73 |
| 2,14 | 0a | 4.27 |
| 17,35 | 4.53 | 5.12 |
| 16,36 | 6.01 | 5.13 |
| 2,5 | 3.65 | 4.58 |
| 3,6 | 4.56 | 5.25 |
| 1,4 | 7.27 | 8.02 |
| 12,15 | 8.35 | 9.63 |
| 3,13 | 13.4 | 11.0 |

a 1260.50 kcal/mol    b  683.0 kcal/mol